# СИНТЕЗ И ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА СТЕКОЛ НА ОСНОВЕ БОРАТОВ И ФОСФАТОВ ЛИТИЯ

Кулик Р.С.1, Гребенюк Н.Н. 2, Беликов К.Н.2

1 Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина

61077, Харьков, пл. Свободы, 4, roma-ku@yandex.ru;

2 НТК «Институт монокристаллов» НАН Украины

61001, Харьков, пр. Ленина, 60

Стекла на основе боратов и фосфатов лития, допированные редкоземельными элементами, являются перспективными материалами для применения в качестве сцинтилляторов, оптических усилителей, лазерных сред и детекторов тепловых нейтронов. Преимуществом стекол подобного состава является относительная легкость синтеза данных материалов по сравнению с получением соответствующих монокристаллов, а также возможность варьирования в широких пределах их формы и размеров.

Разработана технология получения борат-фосфатных (Li2O–B2O3–P2O5) и фтор-борат-фосфатных (Li2O–B2O3–CaF2–P2O5) стекол с добавками редкоземельных элементов. Были оптимизированы температура и длительность синтеза. Показано, что при температуре в интервале температур 900-1000 °С происходит полное взаимное смешивание всех компонентов исходной смеси. Установлен предел гомогенности в указанных системах, изучена зависимость их гигроскопичности от макросостава. Выбрана оптимальная скорость охлаждения расплава путем варьирования начальной температуры тигля, в котором происходило формирование стекла.

Исследованы оптические свойства стекол: спектры поглощения и фотолюминесценции, зависимости интенсивности фотолюминесценции от состава стекол и концентрации элементов-активаторов. Установлен порог концентрационного тушения люминесценции для  фтор-борат-фосфатных стекол с добавками Ce, Eu и Pr. Показано, что присутствие фторид-ионов в окружении активатора повышает интенсивность люминесценции.