# СИНТЕЗ ГЕТЕРОГЕННИХ КАТАЛІЗАТОРІВ НА ОСНОВІ ГЕТЕРОПОЛІКИСЛОТ ТА МОДИФІКОВАНОГО СИЛІКАГЕЛЮ ДЛЯ РЕАКЦІЇ ПЕРЕЕСТЕРИФІКАЦІЇ РАПСОВОЇ ОЛІЇ

Кузьмінська М.С., Ковальчук Т.В.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01033, Київ, вул. Володимирська, 64, kms@univ.kiev.ua

Світові запаси традиційних енергоносіїв – нафти, газу, вугілля – при стрімкому зростанні їх видобутку поступово вичерпуються. Людство постало перед проблемою пошуку нових джерел енергії. Одним із найпоширеніших альтернативних джерел палива є рапсова олія.

У зв’язку із високою в’язкістю рослинна олія не може бути використана безпосередньо у сучасних двигунах. Тому постає необхідність у переестерифікації тригліцеридів для отримання жирних алкілестерів. Відомо, що для процесу переестерифікації у якості гомогенних каталізаторів ефективними є спирторозчинні гетерополікислоти (ГПК). Проте гетерогенні каталізатори є більш привабливими для застосування, оскільки мають вагомі переваги перед гомогенними, зокрема є більш зручними у відділенні їх з реакційного середовища та можуть досить легко регенеруватись.

Синтез каталізаторів проводився у дві стадії. Спочатку з метою отримання міцного місткового Si-O-М зв’язку на силікагелі було закріплено тетрабутоксид цирконію; з іншого боку, цирконій відомий як катіон, що здатний до утворення стійких гідрофобних солей з гетерополіаніонами. Наступним кроком для отримання гетерогенних каталізаторів було закріплення на модифікованому кремнеземі гетероплікислот, а саме: H3PW12O40, H4SiW12O40, H3PMo12O40, H4SiMo12O40. Концентрацію W та Мо у зразках було визначено шляхом рентгенофлуоресцентного аналізу. Ковалентне закріплення Zr(OBu)4 та ГПК було підтверджено шляхом ІЧ-спектроскопії.

Вивчення каталітичної активності отриманих зразків шляхом газової хроматографії показало, що каталізатори на основі ГПК та функціоналізованого кремнезему є  досить активними в реакції переестерифікації рапсової олії.