РЕДОКС РЕАГЕНТ НА ОСНОВІ МАЛАХІТОВОГО ЗЕЛЕНОГО У СКЛАДІ ГІБРИДНИХ ОРГАНО - СИЛІКАТНИХ ПЛІВОК

Моторіна А.С., Шмайденко Ю.І., Тананайко О.Ю.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01033, Київ, вул. Володимирська, 64;

e-mail: motorina@univ.kiev.ua

Формальдегід широко використовується в промисловості, як антисептик та консервант. Розробка чутливих елементів хімічних сенсорів для визначення формальдегіду є важливим аналітичним завданням, оскільки він має канцерогенні та токсичні властивості, проявляє алергенну дію. Органічні барвники тріарилметанового класу, що застосовуються у класичних спектрофотометричних методиках є перспективними при одержанні чутливих елементів оптичних сенсорів для визначення даної речовини. Мезоструктуровані плівки, синтезовані за золь-гель технологією із використанням структуроутворюючих темплатів та катіоннообмінних поліелектролітів, перспективні для міцного закріплення основних барвників. Одержане модифіковане плівкове покриття може бути надалі використане для визначення ряду окисників і каталізаторів реакції окиснення, зокрема формальдегіду.

У даній роботі було вивчено сорбцію барвників тріарилметанового, тріазинового і оксазинового рядів плівковими покриттями на основі SiO2, синтезованих за золь-гель технологією, а також та окисно-відновні властивості цих барвників на поверхні плівок. Плівки одержували кислотним гідролізом тетраетил ортосилікату (ТЕОС) у присутності  добавок-темплатів, а саме: ефірів сорбітану (Tween 20) та три-блок сополімеру (Pluronic F127).  На стадії золеутворення в суміш також вводили катіонообмінні поліелектроліти (ПЕ) – полівінілсульфокислоту та полістиролсульфокислоту. Золь наносили на покривні скельця за процедурою «spin-coating» (1000 об/хв). Методом оптичної інтерференції було встановлено, що середнє значення товщини плівки без поліелектроліту складало 3,5 μм, композитного покриття SiO2-ПЕ 4,44 μм.

Адсорбцію та окисно-відновні властивості досліджуваних барвників у плівці контролювали спектрофотометрично. Було встановлено, що барвник тріарилметанового класу -  малахітовий зелений (МЗ), міцно закріплюється у плівці (SiO2-ПЕ-МЗ) і легко окислюється BrO3-, що супроводжується зменшенням оптичної густини SiO2-ПЕ-МЗ, аналогічно водним розчинам барвника.

Дослідження кінетики сорбції барвника, показало, що сорбційна рівновага встановлюється за 60 хвилин. Ізотерма сорбції належить до L-типу. Максимальна ємність плівки за моношаром барвника складає 55±5 мкмоль/г.

Дисоціація протонованої диметиламіно групи барвника на поверхні SiO2-ПЕ-МЗ частково пригнічена, що може бути викликано впливом мікрооточення плівки. Константа дисоціації протонованої форми МЗ у розчині та у плівці становить 1,3 та 2,2 відповідно.

При взаємодії SiO2-ПЕ-МЗ з формальдегідом, окиснення барвника у плівці перебігає швидше, ніж за його відсутності, що може свідчити про каталітичний вплив формальдегіду. Оптимальні умови перебігу реакції: рН = 2-3, температура 26±2°С, час контакту водного розчину з плівкою - 5 хв. Найбільший аналітичний відгук спостерігався при концентрації бромату в розчині 0,1 моль/л. Градуювальник графік для визначення формальдегіду за допомогою розробленої реакції лінійний у діапазоні 20 – 100 μмоль/л і характеризується задовільною відтворюваністю.

Отримані результати свідчать про перспективність застосування гібридних золь-гель плівок, модифікованих МЗ, для розробки чутливого елементу оптичного сенсору для визначення формальдегіду.