# ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОЛЕЙ СЕРЕБРА С ПРИРОДНЫМИ ПОЛИСАХАРИДАМИ

Музыка О.О., Кацева Г.Н., Панова Э.П.

Таврический национальный университет, проспект Вернадского 4, г. Симферополь, Украина, 95007, е-mail: mendes@inbox.ru.

Соединения серебра имеют большое значение в жизнедеятельности живых организмов. Разработка новых лекарственных средств с использованием природных полисахаридов и солей серебра является одним из наиболее перспективных направлений в фармакологии, поскольку такие препараты менее токсичны, чем неорганические и органические соли и могут быть использованы в значительно меньших дозах.

Природные полисахариды, в частности, пектиновые вещества, альгиновые кислоты и альгинаты содержат химически активные карбоксильные и гидроксильные группы, способствующие образованию прочных малорастворимых хелатных комплексов [1, 2, 3].

В данной работе приведены результаты исследования взаимодействия яблочного пектина (производство г. Бендеры) и альгината натрия, выделенного из черноморской бурой водоросли Цистозейры с солями серебра.

Для приготовления исходных растворов (С = 5·10-3 – 1·10-1%) навеску очищенных и высушенных полисахаридов смачивали 96% этанолом для избежания комкования и растворяли в 100 мл дистиллированной воды на магнитной мешалке. В работе были использованы ацетат и нитрат серебра, концентрацию растворов данных солей устанавливали с помощью хлорида натрия ("хч"). Количество свободных карбоксильных групп (Кс) в полисахаридах определяли потенциометрическим титрованием стандартным раствором едкого натра на иономере ЭВ-74 со стеклянным индикаторным электродом. Содержание этих групп в пектине составило 3,90% и в альгиновой кислоте – 11,63%.

Для изучения взаимодействия полисахаридов с солями серебра использовали кондуктометрический и вискозиметрический методы. Измерение электропроводности проводили на кондуктометре КЭЛ-1М с платиновыми электродами, покрытыми мелкоизмельченной платиной, показания прибора фиксировали с интервалом 60 сек. Конечная точка титрования определялась графически и расчетными методами. Изменение относительной вязкости в процессе титрования измеряли с помощью вискозиметра Оствальда с d = 56 мм. Установлены оптимальные условия титрования для солей металлов: область концентраций 1·10-2 – 1·10-3 моль/л и рН 4 – 7. В избытке полисахарида взаимодействие сопровождается образованием непрочного комплекса состава [Ag(RCOO)2]-, при эквивалентных соотношениях реагирующих веществ образуется соединение с отношением 1:1. Пектины количественно взаимодействуют только с ацетатом серебра.

Кондуктометрическим и вискозиметрическим методами были определены критические концентрации ассоциатообразования для пектинов – 1,15·10-2%, для альгината – 1,18·10-3%.

|  | - Новосельская И.Л., Воропаева Н.Л., Семенова Л.Н., Рашидова С.Ш. Пектин. Тенденции научных и прикладных исследований // Хим. природ. соедин. – 2000.– № 1. – С. 3-11. - Аймухамедова Г.Б., Алиева Д.Э., Шелухина Н.П. Пектиновые вещества, их некоторые свойства и производные. – Фрунзе: "Илим", 1970. – С. 73. - Сливкин А.И. Полиурониды. Структура, свойства, применение (обзор) // Вестник ВГУ. Серия химия, биология. – 2000. – С. 30-46. |
| --- | --- |