# ИОНОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФТОРИД - ИОНОВ В ТРУДНОРАСТВОРИМЫХ ФТОРИДАХ ЛАНТАНИДОВ ПОСЛЕ ИХ ВCКРЫТИЯ РАСТВОРАМИ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАТЕЛЕЙ

Сахарова О.А.1, Леоненко И.И.2

1 Одеский Национальный университет им. И.И. Мечникова, химический факультет 65082, Пастера, 27/ Елисаветинская, 14; manli@mail333.com

2 Физико-химический институт им. А.В.Богатского НАН Украины 65080, Одесса, Люстдорфская дорога, 86; antonovich@te.net.ua

Фториды лантанидов являются основой разнообразных функциональных материалов, контроль качества которых и отработка методов их синтезов должны включать процедуры определения основных компонентов, в частности, фторид –ионов.

Основной трудностью при определении F– в LnF3 и других труднорастворимых фторидсодержащих материалах является разложение образцов без потерь фторидов. Широко используемые для вскрытия с целью последующего определения F– методы пирогидролиза и щелочного сплавления не исключают потерь фтора из-за его взаимодействия с материалом посуды и неполного разложения образцов.

Ранее была установлена возможность вскрытия LnF3 в растворах солей металлов, образующих прочные комплексы с F–- ионами: Zn2+ , Fe3+, Al3+. Использовать этот подход для косвенного титриметрического определения фторидов не удалось из-за образования комплексов MeFx переменного состава [1].

Нами установлена возможность ионометрического определения F– в LnF3 при их вскрытии солями металлов-комплексообразователей после связывания последних в более прочные (по сравнению с фторидными) комплексные соединения.

Перекомплексование проводили с использованием буферного раствора для ионометрии с высоким содержанием ЭДТА, хлорид- и ацетат- ионов.

n LnF3 + m Fe3+ → n Ln3+ + mFeFx3+(-x)

FeFx3+(-x) + Ln3+ + ЭДТА + Cl- → FeЭДТА- + LnЭДТАCl + хF–

Установлено, что лучшими для вскрытия LnF3 являются соли железа(III), т.к  Fe(III) из всех испытанных ионов металлов дает наименее прочные комплексы с F– (pK1=6.04) и существенно более прочные комплексы с ЭДТА (pK=24,36), что способствует высвобождению фтора из FeFx3+(-x).

Для вскрытия не требуется специальной посуды и оборудования. Образцы растворяют в стеклянных конических колбах вместимостью 50 мл, накрытых воронками при ≈80 ºС в присутствии 1,5-3-кратного мольного избытка Fe(III) (по отношению к F–) и минеральной кислоты. Растворение 0,025-0,050 г LnF3 проходит в течении 1,5-2 часов.

Возможности предложенного подхода были проверены при анализе высокостехеометричного EuF3 (CFтеор = 27,28% масс.). Правильность контролировали методом варьирования навесок. За результат определения F–- ионов в одной навеске принимали среднее арифметическое измерений, полученных из 2-х аликвот. При n = 5 и

Р = 0,95 найдено содержание фторид-ионов (27,23 ± 0,51) % масс (Sr = 0.02).

Предложенный способ определения может быть использован для оценки качества функциональных материалов на основе фторидов лантанидов.

|  | 1. Антонович В.П., Чивирева Н.А., Стоянова И.В. и др. Рациональное сочетание растворения некоторых неорганических соединений РЗЭ и определение в них химических форм основных компонентов//Журн. аналит.химии.2003.Т.58 №11 с.1165-1171. |
| --- | --- |