# АДСОРБЦИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ КРАСИТЕЛЕЙ АНИОННОГО ТИПА НА ОРГАНОЗАМЕЩЕННЫХ СЛОИСТЫХ СИЛИКАТАХ С ЖЕСТКОЙ СТРУКТУРНОЙ ЯЧЕЙКОЙ

Трифонова М.Ю., Бондаренко С.В., Тарасевич Ю.И.

Институт коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского НАН Украины

03680, Киев, бульв. Вернадского, 42, M_Tryfonova@ukr.net

В качестве адсорбентов использованы структурно несовершенный каолинит Глуховского месторождения (Украина) и гидрослюда Черкасского месторождения (Украина), модифицированные катионным поверхностно-активным веществом – бромидом цетилпиридиния (ЦПБ) и катионным полиэлектролитом – гидрохлоридом полигексаметиленгуанидина (ПГМГ-ГХ). На органозамещенных минералах получены изотермы адсорбции прямого алого (ПА), метилового оранжевого (МО), тринитрофенола (ТНФ). Исследована десорбция модификаторов с поверхности сорбентов в процессе адсорбции рассматриваемых красителей. В таблице представлены значения удельной поверхности исследуемых адсорбентов, определенные по адсорбции гексана Sгекс, количества предсорбированного модификатора N и величины адсорбции анионных красителей а.

Отмечено, что в результате модифицирования слоистых силикатов значительно возрастает их адсорбционная способность по отношению к анионным красителям. Выявлено, что в отличие от модифицированных ПГМГ-ГХ минералов на силикатах, модифицированных ЦПБ, все полученные изотермы характеризуются наличием вертикальных начальных участков, указывающих на высокое сродство адсорбата и адсорбента. Показано, что селективность исследуемых сорбентов возрастает с увеличением гидрофобности (углеводородной составляющей) красителей.

Установлено существенное отличие в механизмах адсорбции красителей на слоистых силикатах, замещенных органическими катионами различной природы. В частности, взаимодействие исследуемых красителей с ЦПБ-силикатами приводит к частичной десорбции модификатора с поверхности минералов и последующей адсорбции образующихся ионных ассоциатов ЦПБ/краситель. Причем, величины a органических анионов коррелируют с N (см. табл.). Адсорбция рассматриваемых веществ на минералах, модифицированных ПГМГ-ГХ, не сопровождается десорбцией полимера. Относительно высокие значения а на таких сорбентах, также коррелирующие с N, обусловлены, скорее всего, подрывом некоторых участков макромолекулы в процессе образования ее ассоциатов с красителями. В образовании упомянутых ионных ассоциатов существенную роль, очевидно, играют не только электростатические силы, но и гидрофобные взаимодействия, придающие ассоциатам устойчивость. В тоже время отмечено, что величина адсорбции ТНФ (наиболее гидрофильного из исследуемых и не склонного к агрегированию красителя) на силикатах, модифицированных немицеллообразующим ПГМГ-ГХ, зависит от Sгекс. Этот факт указывает на другой механизм взаимодействия адсорбат/адсорбент, определяющий адсорбцию в данном случае (Ван-дер-Ваальсово притяжение).

Таблица. Величины адсорбции анионных красителей на исследуемых сорбентах

| Минерал | Модификатор | Sгекс, м2/г | N, мг-экв/г | а, ммоль/г (при равновесной концентрации раствора Ср = 1 ммоль/л) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПА | МО | ТНФ |
| Каолинит | ЦПБ | 57 | 30 | 0,13 | 0,12 | 0,12 |
|  | ПГМГ-ГХ | 71 | 23 | 0,06 | 0,05 | 0,03 |
| Гидрослюда | ЦПБ | 92 | 27 | 0,12 | 0,12 | 0,07 |
|  |  | ― | 34 | 0,14 | 0,13 | 0,12 |
|  | ПГМГ-ГХ | 122 | 26 | 0,07 | 0,05 | 0,05 |