ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОВЕРХНІ МОДИФІКОВАНИХ КАОЛІНІВ

Домаш Н.В., Ткач Н.О.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

03056, Київ, пр. Перемоги 37, oleksiy_myronyuk@mail.ru

Фізико-хімічні властивості глинистих мінералів і дисперсій на їх основі визначаються складом, кристалохімічної будовою, енергетичним станом поверхні та її ліофільно-ліофобним балансом.

Мета роботи – встановлення можливостей керованого регулювання фізико-хімічними властивостями поверхні глинистих мінералів шляхом модифікації поверхні останніх кремнійорганічними сполуками.

Як об’єкти досліджень були вибрані вітчизняні збагачені каоліни Глуховецького і Просянського родовищ. В якості модифікатора використовували кремнійорганічну речовину ГКЖ – 11 (водно-спиртовий розчин метилсиліконату натрію).

Дослідження проводилися на висушених матеріалах подрібнених до повного проходження крізь сито з 10000 отв/см2 з наступною сушкою при температурі 105±5ºС до постійної маси та витримкою протягом 1 доби в зневоложеному середовищі (над CaCl2).

Така підготовка матеріалу дає можливість отримати об’єктивні порівняльні дані по змочуваності поверхні матеріалів, що використовуються в технології кераміки водою.

Було випробувано дві основні схеми гідрофобізації поверхні дисперсного матеріалу.

Перша полягала в тому, що попередньо просушений в зазначеному вище режимі каоліновий матеріал розташовувався тонким шаром на скляній поверхні і на цей шар розпилювався розчин модифікатора. Після цього, з метою закріплення кремнійорганічної речовини на мінеральній поверхні здійснювалася термообробка при 120±5ºС протягом 3 год.

Друга полягала в приготуванні водного розчину кремнійорганічної речовини, який додавали до висушеного каолінового матеріалу, перемішували за допомогою лопастної мішалки до утворення в’язкої однорідної суспензії, яку висушували при температурі 120±5ºС, подрібнювали та пропускали крізь сито з 10000 отв/см2 , а потім витримували над осушувачем протягом 1 доби для забезпечення мінімальної вологості (такої ж як і у не модифікованого каолінового матеріалу). Гідрофільно-гідрофобні властивості модифікованих матеріалів визначалися за допомогою методу Дерягіна [1]. Для обох схем гідрофобізації використовувалася однакова концентрація модифікатору – 0,3 мас. %. За результатами визначення змочування при натіканні по полярній і неполярній рідинам, коефіцієнта ліофільності, коефіцієнта фільтрації можна зробити висновок про те, що схема гідрофобізації поверхні каоліну в суспензії є більш ефективною за рахунок того, що забезпечується рівномірний розподіл модифікатора на мінеральній поверхні, що змінює її властивості в потрібному напрямку. Було здійснено вибір оптимальної концентрації модифікатора. Це здійснювалося за більш ефективною другою схемою. Вміст модифікатора варіювався в межах від 0,01 до 2 мас. %. Встановлено що залежність гідрофільних властивостей поверхні від вмісту модифікатора не є лінійною, зокрема, вона має два мінімуми коефіцієнта гідрофільності при вмісті модифікатора 0,03 та 0,3 мас. %. При використанні таких концентрацій модифікатора вдається зменшити гідрофільність сировинного матеріалу майже в 2,5 рази. Одержані дані будуть покладені в основу розробки шлікерних мас для виготовлення санітарно-технічної кераміки зі зміненими реологічними та структурно-механічними властивостями.

|  | 1. Пащенко А.А., Крупа А.А., Свидерський В.А. К вопросу определения гидрофобности пористых дисперсных материалов // Докл. АН УССР. – Сер. Б.–1974.- №10.–С.913-916 |
| --- | --- |