ФАЗИ AІ(1-x)In(5-x)BII2xS8 ЗІ СТРУКТУРОЮ ТИПУ ШПІНЕЛІ

Козер В.Р., Парасюк О.В.

Волинський національний університет імені Лесі Українки,

43025 Луцьк, пр. Волі, 13; kozer_v@mail.ru

Сполуки типу AIIn5S8 та BIIIn2S4 (AI – Cu, Ag, BII – Cd, Hg, Fe, Ni) характеризуються конгруентним типом плавлення та відсутністю поліморфізму. Всі вони кристалізуються в структурному типі шпінелі (ПГ Fd3m) з співвідношенням катіонів до аніонів 3:4. Сполуки складу AIIn5S8 можна віднести до оберненого типу шпінелі. Для сполук BIIIn2S4 в залежності від природи атома BII можлива реалізація двох типів шпінелі: нормальна шпінель (BII – Сd, Hg) та обернена шпінель (BII – Fe, Ni).

Системи AIIn5S8–BIIIn2S4 досліджувалися методами ДТА та РФА аналізу з кроком 10 мол.%. Дані перерізи можна віднести до систем з необмеженою розчинністю в рідкому та твердому стані (І тип за класифікацією Розебома). Ліквідус та солідус насить практично горизонтальний характер, що зумовлено незначною різницею у температурах плавлення вихідних сполук.

Рентгеноструктурне дослідження систем AIIn5S8-BIIIn2S4 здійснювали методом порошку на зразках відпалених при 870К. Обрахунок параметрів елементарної комірки здійснювали за допомогою комплексу програм CSD. Зміна параметрів елементарної комірки у всіх випадках носить лінійний характер з незначним відхиленням від правила Вегарда.

За результатами експерименту можна констатувати, що повна реалізація НРТР при температурі відпалу спостерігається у всіх випадках.

Механізм утворення твердого розчину полягає в утворенні складних статистичних сумішей з різного сорту атомів в тетраедричних (8а) та октаедричних положеннях (16d). В залежності від природи атома BII отримуються два типа твердого розчину. У випадку коли атомами BII виступають елементи ІІ побічної групи (Cd, Hg) тетраедри будуть утворені статистичною сумішю з атомів In, AI та BII, октаедри будуть вибудовані з однотипних атомів In (рис. 1А).

Для твердого розчину AІ(1-x)In(5-x)BII2xS8, де BII – елементи підгрупи заліза (Fe, Ni), тетраедричні та октаедричні шари утворені статистичною сумішю AI+In та BII+In, (рис. 1В).

Монокристали твердих розчинів задовільної якості отримуються розчин-розплавним методом на установці направленої кристалізації розплаву.