# НОВІ ТЕТРАРНІ ІНТЕРМЕТАЛІДИ ТА ЇХ ГІДРУВАННЯ

Курилишин І.М., Муць Н.М., Міліянчук Х.Ю., Гладишевський Р.Є.

Львівський національний університет імені Івана Франка

79005 Львів, вул. Кирила і Мефодія, 6

IreeneK@gmail.com

В результаті пошуку сполук із кубічною структурою типу Y3TaNi7Al26 (просторова група Pm-3m) [1], що є похідною типу BaHg11, ми встановили існування нових тетрарних інтерметалідів R3TNi7Al26 (R = Y, Tb, Gd, Dy; T = Ta, Mo, Cr, W) [2] і провели повне структурне уточнення на основі рентгенівських порошкових дифракційних даних для Y3CrNi7Al26 та Gd3TaNi7Al26 (табл.).

Таблиця

Координати атомів, коефіцієнти заповнення правильних систем точок 
та ізотропні параметри теплового коливання атомів у структурах сполук 
Y3CrNi7Al26 (a = 8,3214(1) Å) та Gd3TaNi7Al26 (a = 8,3826(1) Å)

| Сполука | Атом | ПСТ | Координати атомів |  |  | КЗП | Bізо·102, нм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | x | y | z |  |  |
| Y3CrNi7Al26 | Al1 | 12j | ½ | 0,2686(1) | 0,2686(1) | 1 | 0,66(1) |
|  | Ni1 | 12i | 0 | 0,3370(1) | 0,3370(1) | 0,509(3) | 0,66(1) |
|  | Al2 | 12i | 0 | 0,3718(3) | 0,3718(3) | 0,491(3) | 0,66(1) |
|  | Al3 | 8g | 0,1689(1) | 0,1689(1) | 0,1689(1) | 1 | 0,66(1) |
|  | Y | 3d | ½ | ½ | 0 | 1 | 0,56(1) |
|  | Cr | 1b | ½ | ½ | ½ | 1 | 0,66(1) |
|  | Ni2 | 1a | 0 | 0 | 0 | 0,321(3) | 0,66(1) |
| Gd3TaNi7Al26 | Al1 | 12j | ½ | 0,2635(3) | 0,2635(3) | 1 | 0,55(3) |
|  | Ni1 | 12i | 0 | 0,3396(3) | 0,3396(3) | 0,409(7) | 0,55(3) |
|  | Al2 | 12i | 0 | 0,3786(9) | 0,3786(9) | 0,591(7) | 0,55(3) |
|  | Al3 | 8g | 0,1685(3) | 0,1685(3) | 0,1685(3) | 1 | 0,55(3) |
|  | Gd | 3d | ½ | ½ | 0 | 1 | 0,31(5) |
|  | Ta | 1b | ½ | ½ | ½ | 1 | 0,21(2) |
|  | Ni2 | 1a | 0 | 0 | 0 | 0,540(9) | 0,55(3) |

Враховуючи особливості синтезованих сполук (присутність f- і d-елементів, зокрема нікелю, та наявність значних пустот у структурі), було проведено гідрування сполук Dy3TaNi7Al26 та Gd3TaNi7Al26. При тиску водню 5,5 бар та температурі 350ºС відбулося стрімке зниження тиску в системі, характерне при утворенні гідриду, але одержана сполука виявилася нестійкою. Для оптимізації умов синтезу тиск підвищували до 80 бар та поступово нагрівали систему до 320ºС , однак спроби одержання стабільного гідриду не були вдалими. Дифрактограми зразків після гідрування показали, що значення параметра елементарної комірки тетрарного інтерметаліду практично не змінилося. Однак, зміна співвідношення інтенсивностей окремих рефлексів дозволяє припустити перерозподіл атомів у правильних системах точок 12і та 1а.

|  | 1. Gladyshevski R.E., Cenzual K., J. Alloys Compd. 240 (1996) 266-271. 2. Курилишин І.М., Муць Н.М., Міліянчук Х.Ю., Гладишевський Р.Є., Збірник тез XVII Української конференції з неорганічної хімії, Львів, 15-19 вересня 2008, 197. |
| --- | --- |