# Використання процесів комплексоутворення при захисті металів від корозії

Вишневська Ю.П, Бик М.В., Ткаленко Д.А., Карпчук Л.Л.

Національний технічний університет України «КПІ»

03056. Київ, пр. Перемоги, 37, 454-97-37, vishnevsk@mail.ru;

В роботі обґрунтовується теза, згідно з якою у багатьох випадках гальмуючий ефект інгібіторів корозії металів обумовлений утворенням комплексів введених речовин з катіонами металу, що піддається корозії. Згідно з такою концепції, речовини, що вводяться, виконують роль лігандів, що зв'язують утворені катіони у малорозчинні комплекси. Якщо такі комплекси мають низьку розчинність, на поверхні металу з них формується шар, що виконує роль дифузійного бар'єру. Це зрештою призводить до гальмування корозійного процесу. Така концепція має прогнозуючі властивості. Дійсно, за наявності інформації про константи стабільності ймовірних у даній системі комплексів (база даних Data Stability Constants) і їх розчинності вона дозволяє передбачити, чи може дана речовина виконувати роль інгібітору корозії певного металу. При розгляді нових речовин, для яких інформація про константи стабільності відсутня, останні можна оцінити з використанням теорії Пірсона (принципу жорстких і м'яких кислот і основ (МЖКО)). Теорія Пірсона широко використовується в хімії комплексних сполук при вивченні можливості утворення, будови і стабільності комплексів. При цьому, що є важливим, як кислота або основа розглядається не сам метал (напр., Fe), а його іони (Fe2+ або Fe3+). Врахування цього принципово відрізняє наш підхід від попередніх спроб використовувати принцип МЖКО при розв’язанні корозійних питань (маються на увазі спроби розділити метали на слабкі та сильні кислоти).

З хімії координаційних сполук відомо, що наявність у ліганді атомів O, N, S, P сприяє утворенню міцних комплексів, причому міцність таких комплексів збільшується при переході від кисню до фосфору. Аналогічна закономірність виявляється і при сумісному аналізі гальмуючого впливу речовин, що використовуються у якості інгібітору. Це вказує на прямий зв'язок між комплексоутворенням і захисною дією речовин, а також на те, що не випадково як інгібітори корозії часто використовуються речовини, що містять атоми O, N, S, P.

Для доведення запропонованої тези одержано нові дані про інгібуючий вплив амінокислот (цистеїн, метіонін, ацетилцистеїн і інші), азольних, амідних, амінних і карбоксилатних сполук. Цікавою у цьому плані виявилася поведінка трифенілфосфіноксиду, який є сильним лігандом [1]. На основі визначених нами критеріїв було передбачено, що як інгібітори корозії можна використовувати речовини, які в кількісному хімічному аналізі використовуються у якості осаджувачів металів (купферон, бензоларсонова кислота). У практиці вилучення з розчинів катіонів цінних металів, а також очищення стічних вод і питної води від забруднень часто використовуються розчинні органічні речовини (карбоксиметилцелюлоза, полігексаметиленгуанідин), які майже кількісно зв’язують катіони у нерозчинні комплекси. Тому такого типу речовини також показали себе як ефективні та екологічно чисті інгібітори корозії [2]. Таким чином, одержаний експериментальний матеріал підтвердив адекватність і корисність запропонованого наукового підходу.

|  | 1. Вишневська Ю.П., Родіонов В.М., Ткаленко Д.А., Бик М.В. // Доп. НАН України. №4, 2008, с.157-160. 2. Вишневська Ю.П., Нижник Т.Ю., Ткаленко Д.А., Астрелін І.М. //Доп. НАН України. №8 2008. С. 141-145. |
| --- | --- |