ЗАЛЕЖНІСТЬ НАВАНТАЖУВАЛЬНОЇ ЗДАТНOСТІ МАСТИЛЬНИХ НАНОПЛІВОК РІПАКОВОЇ ОЛИВИ НА МЕТАЛЕВИХ ПОВЕРХНЯХ ВІД КАТАЛІЗАТОРА СУЛЬФІДУВАННЯ

Шкрібляк О.В., Г.О. Сіренко, О.В. Кузишин, Б.Л. Литвин

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,

вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, 76025, Україна

Метою роботи було дослідження впливу вмісту Сульфуру та типу каталізатора  сульфідування ріпакової оливи на навантажувальну здатність наноплівок на стальних поверхнях.

В якості каталізаторів (0,1-3,2%) сульфідування ріпакової оливи взяті:

- дифенілтілсечовина (ДФТС):

- дитіодиморфолін (ДТДМ):

Випробування проводились при низькій концентрації сірки (1-8%) та при високій концентрації сірки (8-25%). Дослідження антифрикційних властивостей олив при мащенні пари тертя сталь-сталь проведені на чотирикульовій машині тертя : кульки  діаметром 12,70 ± 0,02 мм (калібровані) із сталі ШХ15 хімічного складу: С =  %; Mn =  %; Si = 0,25 ± 0,10 %; Cr=  %, загартованої (~ 850 °С) з низьким відпуском (4 год., 150-200 °С) з твердістю кульок HRC 62-66. Час випробувань – 1 хв. на кожному ступені навантаження; число повторних дослідів на одному ступені навантаження – 5. Вимірювали діаметри плями зношування на 3-х кульках одного випробування та будували у логарифмічних координатах залежність середнього діаметра плями зносу dз від нормального навантаження на три кульки N [Н]. За різким перегином кривої dз = f (N) визначали критичне навантаження на три кульки N(кр.) та розраховували навантажувальну здатність на 1 кульку.

Встановлено, що навантажувальна здатність наноплівок ріпакової оливи залежить від типу каталізатора сульфідування. Встановлено, що мастила, які сульфідовані в присутності дитіоморфоліну, надають металевим поверхням більшу навантажувальну здатність, ніж в присутності дифенілтіосечовини.Максимальна навантажувальна здатність мастильних наноплівок ріпакової оливи досягається при вмісті у композиції Сульфуру 10-11%.

| ( | Г.О. Сіренко, В.І. Кириченко, Л.М. Кириченко, В.П. Свідерський. Мастильна композиція: Пат. 18077А (Україна), МКІ С10М1/28; С10М1/18. - №95031240. – Заявл. 20.03.95. – Опубл. 17.06.97. – Бюл. “Промислова власність”. - №5. – 1997. Л.М Кириченко, В.І. Кириченко, Г.О. Сіренко, В.П. Свідерський. Триботехнічні характеристики нових мастильних композицій на основі хімічно-модифікованої ріпакової оливи// Темат. зб. наук. праць техн.ун-ту Поділля «Проблеми сучасного машинобудування», сс. 143-145 (1996). Л.М. Кириченко, Г.О. Сіренко, В.І. Кириченко. Триботехнічні характеристики нових мастильних композицій на основі хімічно-модифікованої ріпакової оливи// Наук. зб:«Всеукр.наук. та проф. тов-ва ім. М.Міхновського», 8, сс. 25-39 (1998). Л.М. Кириченко, Г.О. Сіренко. Оптимізація технології мастильних матеріалів на основі хімічно-модифікованої ріпакової оливи// Наук. зб:«Всеукр.наук. та проф. тов-ва ім. М.Міхновського», 8, сс. 40-47 (1998). |
| --- | --- |