# одержання функціональних похідних

# метил-цис-9,10-епокси-октадеканоату

Скачко С.В.

Національний Університет «Львівська політехніка"

79013, Львів, вул. Ст. Бандери 12

stanislawskachko@gmail.com

Сьогодні однією із надзвичайно важливих проблем хімії і технології органічних речовин є створення реакційноздатних сурфактантів, мономерів і ініціаторів для одержання матеріалів біомедичного призначення. З цією метою успішно використовують хімічно модифіковані похідні сполук природного і біотехнологічного походження (сахаридів, ліпідів, тощо).

Відомо, що включення у структуру сполук фрагментів речовин природного походження у багатьох випадках забезпечує біологічну толерантність матеріалів на їх основі.

Метою роботи є одержання функціональних похідних метил-цис-9,10-епокси-октадеканоату за оксирановим кільцем або за естерною групою.

При взаємодії метилолеату (1) із 10%-ним розчином пероксибензойної кислоти в хлороформі було одержано метил-цис-9,10-епокси-октадеканоат (2), що містить естерну групу та оксиранове кільце, за якими проводилися подальші перетворення.

При взаємодії метил-цис-9,10-епокси-октадеканоату (2) із н-алканолами та монометиловим етером поліетиленгліколю ПЕГ-550  в присутності порошкоподібного NaOH та каталізатора міжфазного переносу – тетраетилбензиламоній-хлориду було отримано відповідні віцинальні алкокси гідроксипохідні метилстеарату (3,4,5).

При взаємодії метил-цис-9,10-епокси-октадеканоату (2) із трет-бутилгідропероксидом та дитретинним гідроксипероксидом отримано гідроксипохідні похідні із вторинно-третинною (6) та дитретинною пероксидними (7) групами відповідно. Наявність естерної та вторинної гідроксильної групи дає можливість подальшої модифікації цих сполук із збереженням пероксидних груп.

При переестерифікації метил-цис-9,10-епокси-октадеканоату (2) етилцелозольвом у присутності сильно основних амінів отримано ПАР (8), що містить оксиранове кільце. Оскільки при переестерифікації оксиранове кільце не розщеплювалось, це дає можливість модифікувати отриманий продукт.