ВЛИЯНИЕ РН СИНТЕЗА СИЛИКАГЕЛЕЙ НА ИХ СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА

Ибрагимова Э.И., Ермакова М.О., Нусретова С.Ш., Вяткина О.В.

Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского

95007, Симферополь, пр. Вернадского 4.

E-mail: оksana_vyatkina@list.ru

В последние десятилетия активно развивается такое направление химии как химия соединений, гетерогенизированных на минеральных носителях. Особое место среди минеральных носителей занимает силикагель. Важнейшим преимуществом силикагеля по сравнению с природными пористыми материалами является возможность изменения его структуры в процессе формирования. Это обстоятельство является особенно важным, потому что степень и характер пористости силикагеля обусловливают эффективность его применения в различных процессах. Существует мнение, что силикагели, синтезированные при кислых рН, отличаются небольшим размером глобул, малым объемом пор и большой удельной поверхностью, в то время как силикагели, синтезированные при щелочных рН, отличаются большим размером глобул, большим объемом пор и малой удельной поверхностью. Однако окончательные макроструктурные параметры силикагелей зависят не только от рН синтеза, но и от многих других факторов. Поэтому целью нашей работы было изучение сорбционных свойств силикагелей, синтезированных в кислой и щелочной средах.

Кислые силикагели синтезировали из силикатного клея при взаимодействии с 6М и 3М HCl, которые соответственно маркировали (СГ-I) и (СГ-II), рНсинтеза<2. Щелочные силикагели синтезировали из силикатного клея (СГ-III) и его водного раствора 1:1 (СГ-IV), действием концентрированной HCl, рНсинтеза=10. Образовавшиеся осадки промывали дистиллированной водой до удаления хлорид-ионов и высушивали при температуре 1500С, измельчали в фарфоровой ступке и просеивали через контрольные сита, получая фракцию с зернением 0,25 мм. У синтезированных силикагелей определяли количество активных гидроксилов на поверхности методом потенциометрического титрования 0,1 N растворами NaOH и HCl и сорбционным методом, по насыщению поверхности ионами Ca2+. Результаты исследований приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Количество активных ОН-групп поверхности ксерогелей кремниевой кислоты, синтезированных в при различных рН

|  | СГ-I | СГ-II | СГ-III | СГ-IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | рН<2 |  | рН=10 |  |
|  | n(-ОН), ммоль-экв/г |  |  |  |
| потенциометрическое титрование NaOH | 0,10±0,007 | 0,08±0,004 | 0,24±0,003 | 0,26±0,004 |
| потенциометрическое титрование HСl | 0,06±0,002 | 0,10±0,001 | 0,50±0,005 | 0,50±0,004 |
| адсорбция Са2+ | 0,84 | 0,67 | 1,00 | 0,95 |

Было установлено, что разбавление силикатного клея дистиллированной водой в соотношении (1:1) при соблюдении рН синтеза 10 существенно не влияет на структуру полученных ксерогелей, но увеличивает выход материала в отношении к исходному реагенту в 1,4 раза. Силикагели синтезированные в щелочной среде имеют большее количество сорбционных центров на поверхности и диаметр пор по сравнению с кислотными силикагелями, что делает их перспективным материалом подложки для иммобилизации макромолекул, в частности ферментов.