# ІММОБІЛІЗАЦІЯ ЧЕТВЕРТИННОЇ АМОНІЙНОЇ СОЛІ НА ПОВЕРХНІ КИСЛОТНО-АКТИВОВАНОЇ БЕНТОНІТОВОЇ ГЛИНИ

Любинська Н.Г., Іщенко М.В., Біда О.А.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13;

Серед природних глинистих мінералів особливе місце займають бентонітові глини. Бентоніти застосовують в металургії, нафтодобувній галузі, а також у харчовій промисловості. Специфіка хімічного складу і будови, зокрема висока площа поверхні та катіоннообмінна ємність, а також здатність поглинати органічні та неорганічні іони обумовлюють застосування бентонітів для очистки стічних вод від іонів важких металів. Перспективним є застосування бентонітів для попереднього сорбційного концентрування та розділення катіонів металів та багатьох органічних сполук перед їх подальшим інструментальним визначенням.

До найбільш розроблених способів переробки бентонітових глин відноситься їх кислотна активація при підвищених температурах. Це забезпечує видалення сторонніх домішок і підвищення питомої поверхні глин, що суттєво підвищує їх сорбційну активність. Останнім часом особливої популярності в якості сорбентів набули органобентоніти – бентоніти, модифіковані олеофілізаторами, зокрема четвертинними амонійними солями (ЧАС). Відомо, що кислотна активація бентонітів з подальшою іммобілізацією ЧАС у багатьох випадках дозволяє підвищити селективність сорбції.

Метою нашої роботи була розробка сорбенту на основі кислотно-активованої бентонітової глини, модифікованої цетилтриметиламоній бромідом (ЦТАБ).

У роботі використовували бентонітову глину Максимового родовища (Вінницька область). Оскільки універсальних умов для активації бентонітів не існує, а між умовами активації та величиною питомої поверхні глини існує доволі складна залежність, в роботі визначали вплив параметрів кислотної активації на площу поверхні активованої глини. В якості активатора була обрана хлоридна кислота. Для планування експерименту використовували дробний факторний план Плакетта-Бермана для визначення найбільш впливових факторів, що впливають на процес активації. В якості таких факторів було обрано концентрацію кислоти, відношення об’єму кислоти та маси наважки, час активації, температура активації, наявність або відсутність стадії промивання та розмір часточок глини. В якості функції відгуку використовували величину питомої площі поверхні знайдену методом термодесорбції аргону.

Встановлено, що факторами, які найбільше впливають на площу поверхні активованої глини, є температура, концентрація кислоти та час активації. Для уточнення оптимальних умов активації використовували повний факторний експеримент. Отриманий сорбент охарактеризовано методом ІЧ-спектроскопії. Питома площа поверхні визначена методом термодесорбції аргону становить 370 м2/г.

Іммобілізацію ЧАС здійснювали адсорбцією із хлороформно-гексанового розчину (1:15). Дослідження сорбції здійснювали в залежності від часу контакту фаз та від концентрації модифікатора. Встановлено, що ізотерма сорбції може бути віднесена до Н-типу.

Показано, що отриманий органобентоніт вилучає з водних розчинів молібдат та хромат-іони.