Планарні електроди, модифіковані наноалмазами та глюкозооксидозою, для визначення глюкози

Нечипорук Я.С1, Тананайко О.Ю1, Мазуренко Е.О1. Белоіван О.А2.

1Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13;

2Інститут молекулярної біології і генетики НАН України

03680, Київ-143,вул. Академіка Заболотного 150

e-mail: Nechyporuk_Yana@ukr.net

Розробка чутливих елементів безмедіаторних біосенсорів є одним з актуальних напрямків сучасної аналітичної хімії. Ферментативні реакції за участю глюкозооксидази- одні з найбільш селективних для визначення глюкози. Пероксид водню, який виділяється під час реакції можна детектувати амперометрично. Його концентрація пропорційна концентрації глюкози. Недоліком існуючих біосенсорів на глюкозу є недостатня чутливість та селективність через занадто  високий потенціал окиснення пероксиду водню. Для вирішення проблеми використовують  електрохімічні медіатори, що ускладнює процедуру одержання чутливого елементу біосенсору.

Перспективним щляхом вирішення проблеми є застосування наноматеріалів, зокрема, наноалмазів для модифікування поверхні електродів. Такий підхід дозволить збільшити робочу площу поверхні електрода за рахунок великої площі наноалмазів (350-450 м2/г), а також   підвищити чутливість електроду до пероксиду водню за рахунок пониження потенціалу його окиснення.

Метою даної роботи було розробити чутливий елемент безмедіаторного амперметричного сенсору на основі електродів, модифікованих наноалмазами та ферментом глюкозооксидозою для визначення глюкози. Було досліджено планарні вуглецевий та золотий електроди. Поверхню електродів модифікували наноалмазами шляхом    методу електрофоретичного осадження. Електроди, модифіковані наноалмазами,  демонстрували збільшення сили струму окиснення пероксиду водню у 2 рази. Потенціалу окиснення пероксиду водню зміщався на 0,15 В у бік менших значень порівняно з немодифікованими електродами. Присутність наноалмазів на поверхні електродів дозволяє отримати відтворюваний аналітичний сигнал, що є стабільним навіть після 30 сканувань. Більша стабільність спостерігалася для золотого електрода.  Оптимальний час електрофоретичного осадження наноалмазів на поверхні  складав – 1хв при концентраціі суспензії наноалмазів 0,1 мг/мл. Поверхню електродів, що містила наноалмази, надалі модифіковали глюкозооксидозою, іммобілізованою у плівці SiO2 за методом золь-гель синтезу. Іммобілізована на поверхні електродів глюкозооксидаза залишається каталітично активною. При цьому на вольтамперограмі з’являється струм окиснення пероксиду водню, що утворюється в результаті ферментативної реакції окиснення глюкози. Інтенсивність струму пропорційна концентрації глюкози в діапазоні 1-0,1мМ.

Показана перспективність застосування планарних  вуглецевих і золотих електродів, модифікованих наноалмазами і глюкозоокисдазою, як чутливих елементів  безмедіаторних  амперометричних сенсорів на глюкозу.