Визначення холіну за допомогою золотого планарного електроду, модифікованого біокомпозитною плівкою на основі SiO2 і холіноксидази

Пеляк І.А.1, Мазуренко Є.А.1, Тананайко О.Ю.1, Білоіван О.А.2, Корпан Я.І.2

1Хімічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра аналітичної хімії, irapelyak@gmail.com

2Інститут Молекулярної Біології і Генетики  НАН України, лабораторія бімолекулярної електроніки

Холін відіграє важливу фізіологічну роль в організмі людини, тому розробка методів визначеня цієї сполуки є важливою задачею. Амперометричні біосенсори на основі планарних електродів, модифікованих біомолекулами, є одними з найпрогресивніших напрямків розвитку   електроаналітичної хімії. Біосенсори містять у своєму складі біорозпізнавальний елемент - фермент, що гарантує високу селективність зв’язування з аналітом. Метод низькотемпературного  золь-гель синтезу дозволяє  просто й міцно інкапсулювати фермент у плівці на основі оксиду силіцію. При цьому фермент залишається каталітично активним значно довший час, ніж у розчині.

Метою роботи було одержання чутливого елементу амперометричного сенсору на основі планарного друкованого золотого електроду, модифікованого біокомпозитною плівкою на основі SiO2 і ферменту класу оксиредуктаз – холін оксидазою (ХОД).

Золотий електрод був модифікований за методом електрогенерованого осадження  золю  оксиду силіцію, що містив холіноксидазу. У результаті на поверхні робочого електроду отримували біокомпозитну плівку SiO2-ХОД. В ході ферментативної реакції окиснення холіну утворюється бетаїн і пероксид водню. Визначення пероксиду водню проводили амперометрично, вимірюючи силу струму електроду, модифікованого SiO2- ХОД при потенціалі + 0,7 В. Надалі цей струм використовували як  аналітичний сигнал холіну. Для забезпечення максимальної величини аналітичного сигналу були визначені необхідний потенціал та час електроосадження біокомпозитної плівки SiO2- ХОД: -1.1В та 20с відповідно. Іммобілізована на поверхні золотого електроду ХОД зберігає свою каталітичну активність близько 15 діб, що у 3  рази довше, ніж для розчину цього ферменту. Побудовано градуювальний графік для амперометричного визначення холіну за допомогою золотого друкованого електроду, модифікованого SiO2-ХОД. Лінійність графіка спостерігається при   концентраціях холіну 0,1-0,6 мМ,  межа виявлення холіну складає  0,05 мМ, що достатньо для його визначення в харчових і біологічних об’єктах.  Методику перевірено при аналізі модельних розчинів і молочної дитячої суміші. Одержані результати корелюють з результатами, одержаними за стандартною фотометричною методикою визначення холіну.