Про умови одержання нових твердих розчинів на основі Zn3(PO4)24H2O

Турко О.В., Антрапцева Н.М.

Національний університет біоресурсів і природокористування України

03041, г. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, ollchem_chair@twin.nauu.kiev.ua

Можливості синтезу нових фосфатних матеріалів на основі індивідуальних гідратованих солей значною мірою вичерпані. Перспективними в цьому плані є неорганічні фосфати, що містять у структурі декілька катіонів. До них належать тверді розчини, співвідношення катіонів в яких, а, відповідно, і властивості можна керовано змінювати в широких межах. Відомості про умови синтезу нових твердих розчинів на основі Zn3(PO4)24H2O в літературі поодинокі.

Мета даної роботи – встановити умови одержання на основі фосфату-матриці Zn3(PO4)24H2O нових твердих розчинів з регульованим вмістом Zn і Mg, Mn(ІІ) або Co(ІІ).

Синтез твердих розчинів здійснювали за умов, що забезпечують спільне попарне осадження катіонів Zn2+ і Mg2+, Zn2+ і Mn2+, Zn2+ і Co2+ у вигляді середніх фосфатів. Для цього використовували обмінну взаємодією між розчинами відповідних сульфатів і осаджувача. Конкретні умови осадження та особливості утворення твердих розчинів заданого складу встановлювали за результатами визначення залежності складу твердої фази від основних параметрів процесу. рН реакційного середовища змінювали, використовуючи в якості осаджувача водні розчини Na2НPO4, Na3PO4 або їх суміш. Це дозволяло у кожному конкретному випадку встановлювати певне значення рН. Співвідношення в складі вихідних розчинів n = Р/ΣZn2+ і M2+ (M2+ = Mg2+, Mn2+ або Co2+) підтримували рівним 0,67 – стехіометрично необхідне для утворення середніх фосфатів двовалентних металів. Співвідношення катіонів K = Zn2+/ M2+ варіювали в межах від 0 до 100 мол. %. Концентрацію вихідних розчинів змінювали в інтервалі 0,05 - 0,25 моль/л. Температуру осадження фіксували в межах 50 – 750 С.

В таблиці наведено характеристику синтезованого твердого розчину середніх фосфатів цинку і мангану(ІІ) складу Zn3-xМnx(PO4)2·4H2O. Визначені для нього області гомогенності змінюються в межах 0 <х 1.00. Спроби замістити в кристалічній структурі Zn3(PO4)2·4H2O на манган(ІІ) більш ніж 11,83% цинку супроводжуються утворенням механічної суміші двох кристалічних фаз структур Zn3(PO4)2·4H2O і MnHPO4·3H2O.

Таблиця – Характеристика середніх фосфатів цинку-мангану(ІІ)

(осаджувач – Na3PO4, n = P/Σ Zn,Mn = 0.67, 750С)

| К = Zn2+/Мn2+ | Склад твердої фази, % мас. |  |  |  | Хімічний склад | Фазовий склад (за результатами РФА та ІЧ-спектроскопії |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zn | Мn | P | H2O |  |  |
| - | 42,61 | - | 13,52 | 15,70 | Zn3(PO4)2·4H2O | Zn3(PO4)2·4H2O Твердий розчин Zn3-xМnx(PO4)2·4H2O (0<x1,00) структури Zn3(PO4)2·4H2O |
| 50,0 | 42,00 | 0,93 | 13,62 | 15,53 | Zn2.92Мn0.08(PO4)2·4H2O |  |
| 10,0 | 38,33 | 3,67 | 13,57 | 15,82 | Zn2.68Мn0.32(PO4)2·4H2O |  |
| 5,0 | 35,74 | 5,99 | 13,66 | 15,95 | Zn2.48Мn0.52(PO4)2·4H2O |  |
| 3,0 | 32,66 | 9,15 | 13,77 | 16,01 | Zn2.25Мn0.75(PO4)2·4H2O |  |
| 2,0 | 29,37 | 11,83 | 13,85 | 16,07 | Zn2.00Мn1,00(PO4)2·4H2O |  |

Варіюючи під час синтезу склад вихідних реагентів одержано тверді розчини середніх гідратованих фосфатів із структурою Zn3(PO4)2·4H2O складу: Zn3-хMgx(PO4)2·4H2O (0 <х 1.00), Zn3-хMnx(PO4)2·4H2O (0 <х 1.00), Zn3-хCox(PO4)2·4H2O  (0 <х 1.00). На основі кореляцій, встановлених між умовами осадження, складом і фізико-хімічними властивостями синтезованих твердих розчинів, визначено умови реалізації їх керованого синтезу.