# РЕОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВОДНИХ СУСПЕНЗІЙ ТАЛЬКУ

Васильєва О.О., Сікорський О.О., Миронюк О.В.

Національний технічний університет України „Київський Політехнічний Інститут”

03056, Київ, пр-т. Перемоги, 37;

Регулювання реологічної поведінки водних суспензій дрібнодисперсних мінеральних матеріалів дозволяє оптимізувати параметри процесів одержання матеріалів в ряді галузей промисловості: лакофарбовій, збагачувальній, енергетичній. В залежності від типу наповнювача, його поверхневих властивостей та здатності до взаємодії з рідкою фазою, реологічні характеристики суспензій різко змінюються. Наприклад, при відсутності такої взаємодії та перевищенні певного розміру частинок суспензія втрачає седиментаційну стабільність, а на великих швидкостях зсуву  можуть спостерігатися такі ефекти як швидкісне ущільнення, яке є технологічно негативним фактором [1]. Вірогідність виникнення цього ефекту визначається розміром, формою часток наповнювача, а також швидкостями зсуву, з якими суспензія транспортується чи перероблюється. Існує певне значення критичного розміру частинки наповнювача, в якому досягається рівновага між гравітаційною силою, яка обумовлює седиментацію та міцністю коагуляційної структури суспензії.

Метою даної роботи є встановлення критичного розміру часток наповнювача, при якому досягається згадана вище коагуляційно-седиментаційна рівновага.

В якості об'єкту дослідження обрано тальк (шаруватий алюмосилікат), який часто використовується в лакофарбовій промисловості для стабілізації суспензій. З метою виключення впливу таких факторів як зміна хімічної природи поверхні, наявність відхилень у складі матеріалів обрано ряд фракціонованих тальків вир. ЗАТ «Геоком», які відрізняються за середнім розміром частинок при збереженні характеру гранулометричного розподілу.

Для встановлення умов стабільності в роботі було використано седиментаційний аналіз, ротаційну віскозіметрію (Rheotest II), оптичну мікроспопію (мікроскоп Konus Accademy), визначення питомої поверхні за БЕТ (адсорбент – аргон).

Встановлено, що найбільші значення вмісту тальку у водних суспензіях можуть бути досягнуті при умові середнього розміру його частинок біля 10 мкм (Табл.). При зниженні цього розміру спостерігається значне підвищення питомої водопотреби матеріалу, що призводить до утворення густих паст, не придатних до обробки та транспортування, а при перевищенні – знижується седиментаційна стабільність системи під впливом переважаючого гравітаційного фактору.

Таблиця Властивості тальку та його водних суспензій.

| Позначення | Питома поверхня, м2/г | Середній розмір частинок, мкм | Критична концентрація у водній суспензії, мас. % |
| --- | --- | --- | --- |
| Тальк – 3 | 5,7 | 2,9 | 40 |
| Тальк – 5 | 4,3 | 5,1 | 40 |
| Тальк – 7 | 3,4 | 6,7 | 44 |
| Тальк – 10 | 2,4 | 10,0 | 66 |
| Тальк – 15 | 1,6 | 15,2 | 60 |

Таким чинм, доведено існування критичного розміру властивостей талькового наповнювача. Це значення визначає функцію матеріалу в композиції: при зниженому розмірі частинок по відношенню до критичного тальк може бути використаний як загусник, а при збільшеному – як інертний наповнювач, що буде вимагати додаткової стабілізації.

1. Ходаков Г.С. Реология суспензий. Теория фазового течения и её экспериментальное  боснование // Рос. хим. ж., 2003. – т. 47, № 2. – С. 34-44;