# ІОН-СЕЛЕКТИВНІ ЕЛЕКТРОДИ НА ОСНОВІ ГІДРОКСИЛАПАТИТУ

Грабовецька Н.Р., Дійчук В.В.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

58012, Чернівці, вул. Коцюбинського, 2

v_diychuk@ukr.net

Гідроксилапатит (ГОА) відноситься до природних сполук кальцію, які можуть бути отримані і синтетично. ГОА являє собою основний фосфат складу Са10(РО4)6(ОН)2, практично нерозчинний у воді, він є основною складовою частиною тканини зубів та кісток тварин та людини, проте практично не досліджений як електродноактивна речовина для іон-селективних електродів.

Метою нашої роботи є одержання твердофазного пластифікованого іон-селективного електроду на основі ПВХ-матриці і гідроксилапатиту, як електродно-активної речовини, і дослідження його електроаналітичних характеристик.

Аналіз літератури показує, що електродноактивні речовини, які використовуються при створенні іон-селекивних електродів, повинні відповідати певним вимогам: володіти якомога нижчим добутком розчинності, характеризуватися іонним типом провідності, бути легкодоступними та нетоксичними. ГОА відповідає цим вимогам. Можна очікувати, що електроди, виготовлені на основі ГОА, будуть чутливі як до іонів кальцію, так і до фосфат-іонів. Тому в роботі досліджували залежність потенціалу виготовлених електродів від концентрації вказаних іонів.

Відомо, що для стабілізації та покращення електродних характеристик іонселективні електроди перед вимірюванням витримують у розчині відповідного іону. Тому в роботі досліджено два типи виготовлених електродів: електроди без попередньої обробки та електроди, які витримувалися протягом доби у розчині що містить 10-3 моль/дм3 Ca(NO3)2.

Результати досліджень показали, що потенціал одержаних електродів без попередньої обробки має лінійну залежність від концентрації іонів Ca2+ в інтервалі 10-4÷10-2 моль/дм3 з кутовим коефіцієнтом 0,0145 В/декада; попередньо витриманий у розчині солі Кальцію – в інтервалі 10-5÷10-3 моль/дм3 з кутовим коефіцієнтом 0,0220 В/декада.

Лінійна залежність потенціалу електрода без попередньої обробки від концентрації іонів HPO42- знаходиться в інтервалі 10-3÷10-1 моль/дм3, кутовий коефіцієнт рівний 0,0150 В/декада; для електроду з попередньою обробкою – інтервал 10-3÷10-1 моль/дм3, кутовий коефіцієнт 0,0225 В/декада.

Також пластифікований ГОА-електрод піддавали попередній обробці, витримуючи в розчині (NH4)2HPO4 з концентрацією 10-3 моль/дм3. Вплив такої обробки на електродну функцію відносно Ca2+- та HPO42--іонів не дав очікуваних результатів.

Таблиця

Область лінійної залежності потенціалу ГОА-електродів від концентрації іонів Ca2+ і HPO42- та кутові коефіцієнти електродної функції

| Потенціал-визначальний іон | ГОА-електрод |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | без попередньої обробки |  | попередньо витриманий у 10-3 М розчині Ca(NO3)2 |  |
|  | інтервал концентрацій, моль/дм3 | S, В/декада | інтервал концентрацій, моль/дм3 | S, В/декада |
| Ca2+ | 10-4÷10-2 | 0,0145 | 10-5÷10-3 | 0,0220 |
| HPO42- | 10-3÷10-1 | 0,0150 | 10-3÷10-1 | 0,0225 |