фосфоровмісні дендримери з термінальними

β-дикетоновими групами як капсули для адресної доставки лікарських речовин

Кулинич О.В.1, Старова В.С. 1, Янчук М.2,

Запорожець О.А.1, Мажораль Ж.-П.2, Каминад А.-М.2

1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13;

2 Université de Toulouse ; USP, INPT ; LCC ; F-31077 Toulouse, France

e-mail: kulinich01@mail.ru

Фосфоровмісні дендримери на основі гексафункціонального циклофосфазенового ядра характеризуються високофункціональною периферією та майже ідеальною сферичністю форми для генерацій вище третьої. Легкість функціоналізації поверхні дендримерів сприяє синтезу принципово нових високомолекулярих сполук з наперед заданими фізико-хімічними властивостями. Гідрофобний жорсткий скелет фосфоровмісних дендримерів має високу хімічну та термічну стабільність і містить численні наноконтейнери визначених розмірів. Ці особливості будови дендримерів обумовлюють перспективність їх застосування як наномаркерів, нанореакторів та нанокапсул для трансмембранного трансферу біологічно-активних речовин. Відомо, що β-дикетони характеризуються власною флуоресценцією та високою здатністю до комплексоутворення з іонами металів. Функціоналізація поверхні фосфоровмісних дендримерів β-дикетоновими групами вбачається раціональним шляхом для розробки ефективних каталізаторів та високочутливих люмінесцентних зондів на їх основі. Метою роботи було встановити вплив термінальних  β-дикетонових груп на флуоресцентні властивості фосфоровмісних дендримерів та їх здатність до самоагрегації, а також з’ясувати можливість використання таких дендримерів для цілеспрямованої доставки лікарських речовин.

Приєднання функціональних β-дикетонових груп до поверхні фосфоровмісного дендримеру забезпечує покращення його флуоресцентних властивостей. Збільшення концентрації дендримеру у розчині супроводжується зростанням інтенсивності смуг у спектрах збудження і флуоресценції. При цьому спостерігається їх батохромний зсув та поява ізобестичної точки. Спектроскопічними методами доведено формування супрамолекулярних ансамблів фосфоровмісних дендримерів з термінальними β-дикетоновими групами різної генерації у їх ацетонових розчинах. Встановлено, що найменшими значеннями критичної концентрації агрегації (ККА) характеризуються дендримери четвертої та третьої генерації (ККА ≈ 2,4·10-5 М). Здатність до самоагрегації дендримеру другої генерації є меншою (ККА = 3,5·10-5 М), а для дендримеру першої генерації значення ККА є найбільшим і становить 7,3·10-5 М. Показано підвищення здатності фосфоровмісних дендримерів до самоагрегації у середовищі органічного розчинника зі збільшенням ліпофільності їх термінальних груп. Здатність фосфоровмісного дендримеру з термінальними  β-дикетоновими групами взаємодіяти не лише з гідрофільними але й гідрофобними субстратами зростає зі збільшенням його генерації. Встановлено, що чим більш гідрофобною є речовина, тим більша кількість її молекул зв’язується із молекулою дендримеру четвертої генерації (Gd4). Дослідженням розподілу нікотинової кислоти (logP=0,36), як модельного фармацевтичного субстрату, в системі вода-н-октанол у присутності та за відсутності Gd4 доведено перспективність використання дендримерів як нанокапсул для трансмембранного трансферу лікарських речовин. Так, за відсутності Gd4 нікотинова кислота на 61% залишається у шарі октанолу, що має близькі до клітинної мембрани ліпофільні властивості.  Введення Gd4 в систему на 13 % поліпшує перехід нікотинової кислоти у водну фазу, яка моделює внутрішньо клітинну рідину.