ЗАСТОСУВАННЯ ДРУКОВАНОГО ЕЛЕКТРОДУ, МОДИФІКОВАНОГО НАНОЧАСТИНКАМИ ПЛАТИНИ  ТА ФЕРМЕНТАМИ

Ширяєва А.О., Мазуренко Є.О., Тананайко О.Ю.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13, enn.shi@gmail.com

Важливе місце в сучасній аналітичній хімії займає розробка амперометричних біосенсорів на основі електродів, модифікованих ферментами. Проблемою твердофазних електродів є низька відтворюваність аналітичного сигналу. З цією метою на поверхню електрода наносять метали-каталізатори, які виконують функцію непрямої передачі електронів. Класичним каталізатором реакцій з розривом міжатомних зв’язків є платина. Застосування саме наночастинок платини(НЧ Pt) зумовлене наявністю специфічних електрокаталітичних властивостей. Використання ферментів покращує селективність та чутливість амперметричного визначення, в першу чергу, органічних речовин. Іммобілізація ферментів на поверхні з використанням золь-гель технології, дозволяє міцно закріпити білки на поверхні електроду в плівці оксиду силіцію без порушення конформації та каталітичних властивостей.

Ціллю роботи було одержання біокомпозитного покриття на поверхні вугільного електроду(ВЕ) на основі наночастинок платини та ферментів класу оксиредуктаз (ROx), що іммобілізовані в плівці діоксиду силіцію (ВЕ-Pt-SiO2-ROx). В експериментах використовували друкований вугільний електрод з мікрореактором. Шар наночастинок платини одержали за допомогою імпульсного електроосадження з використанням нітрату платини(ІІ), що дозволило контролювати розмір частинок металу на поверхні. Методом атомно-силової мікроскопії  показано, за оптимальних умов осадження на поверхні вугільного електроду (ВЕ-Pt )утворюються наночастиники діаметром 20  ± 5 нм. Оскільки продуктом ферментативної реакції часто є пероксид водню, як аналітичний сигнал використовувалась величина струму окиснення Н2О2. Пероксид водню електрохімічно активний на ВЕ та ВЕ-Pt. Найбільший каталітичний струм спостерігався на ВЕ-Pt після модифікації електроду НЧ Pt протягом 4- 5 циклів. Cтрум окиснення Н2О2 на ВЕ-Pt  стабільніший, ніж на ВЕ, Srel = 6% та 80 % відповідно (n=3, P=0,95). Електрод ВЕ-Pt  був надалі модифікований плівкою SiO2-ROx за  золь-гель методом із застосуванням електро-генерованого каталізатора. На прикладі ферменту глюкооксидази показано, що фермент зберігає свою активність по відношенню до глюкози впродовж 3 тижнів. На основі одержаних даних було побудовано градуювальний графік для визначення глюкози методом циклічної вольтамперометрії.

Отже, модифікація електродів наночастинками платини є перспективним напрямом одержання біосенсорів.