НАНОЧАСТОЧКИ Fe3O4 З ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНИМ ПОЛІСИЛОКСАНОВИМ ШАРОМ ЯК ТВЕРДОФАЗНІ СОРБЕНТИ ДЛЯ ВИЛУЧЕННЯ ЙОНІВ ПАЛЛАДІЮ З ВОДНИХ РОЗЧИНІВ

Завоюра О.О.1, Запорожець О.А.1, Зуб Ю.Л.2

1Київський Національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13;

2Інститут хімії поверхні імені О.О. Чуйка

03164, Київ, вул. Генерала Наумова, 17,

a.zavoyura@yandex.ru

Функціональні матеріали на основі наночасточок оксидів феруму є перспективними сполуками, адже мають суперпарамагнітні властивості, характеризуються високим співвідношенням площі поверхні до об’єму, а також є біосумісними та біодеградабельними. Завдяки цьому такі гібридні нанокомпозити широко використовуються при розробці сенсорів, твердофазних сорбентів, контрастуючих агентів для МРТ та точкової доставки лікарських препаратів.

У роботі наведено двостадійну методику синтезу магнітних нанокомпозитів з іммобілізованими на поверхні аміногрупами. Встановлено оптимальне співвідношення прекурсорів (алкоксисиланів) для синтезу матеріалів з контрольованим вмістом функціональних груп. Одержані зразки охарактеризовано методами ІЧ-спектроскопії, СЕМ, ТЕМ та елементного аналізу. Проведено дослідження сорбційних процесів йонів Pd(II) на поверхні магнітних нанокомпозитів.

| Схематичне зображення складу поверхневого щару нанокомпозиту Fe3O4@SiO2≡Si(CH2)3NH2 | СЕМ зображення нанокомпозиту Fe3O4@SiO2≡Si(CH2)3NH2 |
| --- | --- |

Встановлено оптимальні умови для вилучення з водних розчинів аніонних комплексів Pd(II) (досліджена кінетика процесу, оптимальні значення рН та йонної сили), а також сорбційну ємність сорбенту.