# Синтез та самоорганізовані мономолекулярні шари «push-pull» хромофорів для фотовольтаїчних застосувань.

Малицький В.Ю.1,2

1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13;

2 Aix-Marseille Université, CINaM UMR CNRS 7325,

case 913, 13288 Marseille cedex 09, France, v.malytskyi@gmail.com

Протягом останніх десятиліть, синтез органічних хромофорів типу «донор-акцептор», «push-pull» був об’єктом значного зацікавлення в зв’язку з їх потенційним застосуванням в областях нелінійної оптики, світлодіодів, транзисторів ефекту поля та фотовольтаїки. Частіше всього молекули володіють традиційною 1-D структурою в якій донорно-акцепторна пара зв’язана через π-спряжений місток. Поміж різних відомих π-спряжених, системи на основі тіофену показали широкий спектр застосувань в матеріалознавстві [1], [2] завдяки їх синтетичній гнучкості та простоті тонкої модифікації їх оптичних і електрохімічних властивостей. В цей же час, можливості самоорганізації таких молекул на поверхні вивчені недостатньо. Як частина структури фотовольтаїчної комірки, такі хромофори правильно організовані на поверхні [3] повинні покращити електричні властивості та ефективність такої системи. Використання наночастинок золота дозволить створити багатошарову систему [4] і таким чином покращити оптичні властивості завдяки вищій адсорбції та плазмонічним ефектам. В цьому контексті було розроблено багатостадійний синтез «push-pull» хромофорів з тіольною групою для конструкції саморганізованих шарів на поверхні золота чи оксиду Індію-Стануму (indium-tin oxide) що є традиційним субстратом для фотовольтаїчних елементів. Комбінуючи різні донорні, акцепторні та π-супряжені групи можливо модифікувати оптичні та електричні властивості як було продемонстровано оптичною спектроскопією та циклічною вольтамперометрією. Зокрема було показано що критичне положення LUMO орбіталі може бути легко контрольованим природою акцептора.

Схема 1. Синтезовані « push – pull » хромофори комбінуючі дві π-супряжені системи на основі тіофену з двома акцепторними групами.

Отримані хромофори проявили високу абсорбцію світла (λmax біля 550 нм та 610 нм) а тому можуть бути використані в фотовольтаїчних елементах. Саморганізовані шари були приготовлені на поверхнях золота та ІТО, кінетика адсорбції була досліджена з використанням вольтамперометрії та оптичної спектроскопії. Отримані поверхні з та без наночастинок золота були досліджені методами гоніометрії, оптичної абсорбції, ІЧ та XPS спектроскопії, еліпсометрії та мікроскопії ближнього поля (STM, AFM).

A. Mishra, P. Bäuerle, Ang. Chem. Int. Ed., 2012, 51, 2020-2067.

I.F. Perepichka, D.F. Perepichka, Handbook of Thiophene-Based Materials: Applications in Organic Electronics and Photonics 2009 © John Wiley & Sons, Ltd.

T. Hasobe, Phys. Chem. Chem. Phys. 2010, 12, 44.

A. Facchetti et al., Chem. Mater. 2003, 15, 1064.