# ГЛІЦИН У ПРОЦЕСІ ОКИСНЕННЯ ЦИКЛОГЕКСАНУ

Супрун О.О.1, Реутський В.В., Іващук О.С., Мудрий С.О.

1 Національний університет «Львівська політехніка»

79013, Львів, вул. С. Бандери, 12; terick-zol@rambler.ru

Попередні дослідження встановили [1], що на регулювання активності та селективності каталітичного окиснення циклогексану (ЦГ) значною мірою впливають кисне- та азотвмісні сполуки, які здатні утворювати з каталізатором комплексні сполуки або йонні асоціати у субстраті оксидату. Зважаючи на це, було доцільним проведення досліджень по впливу амінокислот на процес окиснення ЦГ – як індивідуальних, так і у складі каталітичних систем.

Дослідження проводили з використанням гліцину (ГЦ), як індивідуального каталізатора, так і у складі бінарної каталітичної системи з промисловим каталізатором нафтенатом кобальту (НК) у масовому співвідношенні [НК:ГЦ] = 1:1 та [НК:ГЦ] = 1:10. Окиснення циклогексану відбувалось за температури 413 К та тиску Р=1,0 МПа у реакторі барботажного типу [2]. Як окисник використовувався технічний кисень. Гліцин як компонент каталітичної системи було обрано з огляду на його доступність, просту будову, а також відносно низьку вартість.

При аналізі одержаних експериментальних даних найважливішими були показники процесу при конверсії циклогексану близькі до X = 4 % – значення що є найближчим до параметрів виробничого процесу окиснення. Результати порівнювались із даними, одержаними при окисненні ЦГ з індивідуальним промисловим каталізатором – НК (табл.1).

Таблиця 1

Показники окиснення циклогексану при значеннях конверсії Х = 4 %

Т = 413 К, Р = 1,0 МПа, СНК. = 5,0×10-4 моль/л

| Каталізатор | S(ГПЦГ*), % | S(К), % | S(ЕС), % | S(ЦОЛ), % | S(ЦОН), % | [ЦОЛ/ЦОН] | ʋсер, ×10-4 моль/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конверсія Х ~ 4 % |
| НК | 1,77 | 6,04 | 10,63 | 47,25 | 34,32 | 1,38 | 1,12 |
| [НК:ГЦ] = 1:1 | 9,29 | 6,44 | 0,00 | 54,10 | 30,17 | 1,79 | 1,81 |
| [НК:ГЦ] = 1:10 | 8,33 | 5,19 | 11,11 | 49,11 | 26,26 | 1,87 | 3,03 |

*SГПЦГ – селективність за гідропероксидом циклогексилу, SК – селективність за кислотами, SЕ – селективність за естерами, SЦОЛ – селективність за циклогексанолом, SЦОН – селективність за циклогексаноном, ʋсер – середня швидкість накопичення продуктів.

Встановлено, що гліцин суттєво впливає як на співвідношення продуктів, так і на швидкість їх накопичення в процесі гомогенно-каталітичного окиснення циклогексану. Визначено, що кількісний вплив каталітичних систем залежить від масового співвідношення їх компонентів. Використання гліцину, як добавки до НК дозволяє максимально знизити вміст естерів у оксидаті, а також підвищити селективність за ЦОЛ, тим самим збільшити значення співвідношення ЦОЛ/ЦОН.

[1] Мудрий С.О., Реутський В.В., Іващук О.С., Супрун О.О. Вплив кисне- та азотовмісних модифікаторів на процес окиснення циклогексану // Вісник НУ „Львівська політехніка”. Хімія, технологія речовин та їх застосування. – Львів. – 2011. – №700. – С.191-194.

[2] Reutskyy V., Ivashchuk O., Mudryy S., Mitina N. Cyclohexane oxidation in the presence of cobalt chelates // Chemistry & Chemical Technology. – Vol.4. – Number 4. – Lviv. – 2010. – P.261-264.