Застосування друкованого електроду, модифікованого наночастинками MnO2, для визначення пероксиду водню.

Ковалик А.А., Тананайко О.Ю.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; nastizka@i.ua

Актуальним напрямком  аналітичної хімії є розробка амперометричних біосенсорів  на основі електродів, що містять молекули ферменту. В основу  більшості індикаторних реакцій покладено визначення пероксиду водню, як продукту  перетворення субстратів. Проблемою залишається  невисока чутливість і селективність  амперометричного визначення цієї речовини. Часточки оксидів перехідних металів  мають електрокаталітичні  властивості  і можуть суттєво покращити електропровідність гібридних покриттів електродів. У літературі  описано  прояв електрокаталітичних властивостей часточок  MnO2  при окисненні пероксиду водню.

Метою роботи було розробити чутливий елемент амперметричного сенсору для визначення пероксиду водню  на основі планарних золотих електродів, модифікованих  частинками діоксиду  мангану і плівкою оксиду силіцію.  На електрод наносили золь SiO2, що містив частки MnO2 та прикладали негативний потенціал протягом десяти секунд. Електрод, покритий плівкою SiO2 - MnO2,  промивали водою і  використовували в роботі.  Діоксид мангану було отримано методом співосадження MnC2O4*2H2O та MnSO4 шляхом додавання  0.1М NaOH при нагріванні. Осад фільтрували та прожарювали у муфельній печі при 5000С протягом 4 год. Структура оксидних часток  досліджена та охарактеризована за допомогою скануючої електронної мікроскопії (СЕМ). Отримані часточки мали циліндричну форму, їх середній діаметр становив 0,6 мкм, довжина -

2,6 мкм.

Фотографія частинок MnO2 , отримана методом СЕМ, масштаб 5 мкм.

Модифіковані електроди досліджували методом циклічної вольтамперометрії у фосфатному буфері у відсутності і присутності пероксиду водню. Для електроду, модифікованого плівкою SiO2-MnO2, на вольтамперограмі пероксиду водню спостерігається дві чіткі хвилі окиснення і відновлення. Для електроду, модифікованого лише плівкою SiO2,  піки є більш розмитими і зсуваються в області більших потенціалів. При збільшенні рН розчину від 7 до 8, на електродах, модифікованих SiO2-MnO2, спостерігається зменшення потенціалу окиснення і відновлення пероксиду, та збільшення сили струму. Це свідчить про участь OH- іонів у каталітичному процесі окиснення пероксиду водню на MnO2. Найкращі результати спостерігалися в діапазоні рН 7,5-8,0.  Отримано градуювальний графік для визначення концентрації пероксиду водню, діапазон лінійності 1,0*10-4-5,0*10-3. Межа виявлення  пероксиду водню складає 1,0*10-4 М. Досліджено вплив аскорбінової кислоти та сечовини як заважаючих речовин.  Зроблено висновки про перспективність застосування планарних  золотих електродів, модифікованих наночастинками MnO2, як чутливих елементів  амперметричних біосенсорів.