синтез и сорбционные свойства ЧАСТИЦ ZnS, CdS И CuS

Булгакова А.В., Софронов Д.С., Чебанов В.А.

ГНУ НТК «Институт монокристаллов» НАН Украины

61001, Харьков, пр. Ленина, 60, bulgakova.alena.vladimirovna@gmail.com

Один из ведущих методов извлечения металлов из водных растворов – сорбционный, позволяющий проводить очистку от малых концентраций. Сульфиды металлов рассматриваются как перспективные материалы для извлечения тяжелых металлов и радионуклидов из водных растворов.

В работе исследовано влияние условий синтеза (анионного состава растворов, рН, концентрации тиомочевины и микроволнового (МВ) излучения) на морфологические характеристики частиц ZnS, CdS и CuS. Сульфиды металлов осаждали из водных растворов тиомочевиной. Осаждение проводили из 0.1-1 М растворов нитратов, хлоридов и сульфатов цинка, кадмия и меди(II). рН растворов варьировали от 8 до 12 добавлением водного раствора аммиака. Температура осаждения составляла 90-100°С. МВ синтез проводили на МВ установке MARS (GEM Corporation Matthews, USA) при 90 и 150°С.

Установлено, что наибольшее влияние на морфологические характеристики оказывают концентрация тиомочевины и рН осаждения. При pH 8 и стехиометрическом соотношении с(Ме2+):с((NH2)2CS) образуется мелкодисперсный порошок, сформированный сферическими частицами с размерами 100-150 нм. Увеличение содержания тиомочевины выше стехиометрического приводит к формированию сферических частиц с размерами от 0,1 до 3 мкм. Применение микроволнового нагрева позволяет получать сферические частицы с размерами 4-6 мкм для CdS и 1.5-2.5 мкм для ZnS. Замена нитрат-аниона на хлорид или сульфат приводит к уменьшению размера частиц.

Синтезированные частицы сульфидов металлов использовали для исследования их сорбционной емкости по отношению к церию, европию, стронцию и кобальту (таблица 1). Полученные значения сорбционной емкости превосходят значения сорбционной емкости многих природных и некоторых синтетических сорбентов по отношению к исследованным металлам.

С целью изучения влияния морфологии частиц на сорбционные свойства частиц CuS определили сорбционную емкость по отношению к кадмию на порошках CuS с величинами удельной поверхности 4.5 (осажден при pH 8) и 12 м2/г (осажден при pH 12). Сорбционная емкость первого составила 6.2, 8.9, 12.1 при pH 5, 6, и 7, соответственно, а сорбционная емкость второго – 9.0, 11.4, 13.7 при pH 5, 6, и 7, соответственно. Т.е. подбор оптимальных условий синтеза сорбента позволяет увеличивать сорбционную емкость в полтора раза.

Таблица 1. Значения сорбционной емкости сорбента Amax, константы KL изотермы адсорбции Ленгмюра и коэффициента корреляции R2 для сорбции металлов на CuS, ZnS и CdS

| Металл | Сорбент | Amax, мг/г | KL, л/мг | R2, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ce | CuS | 18.2 | 0.115 | 99.0 |
| Eu |  | 18.3 | 0.094 | 98.9 |
| Co |  | 23.7 | 0.065 | 99.3 |
| Eu | ZnS | 15.5 | 0.87 | 98.2 |
| Co |  | 5.6 | 0.0055 | 97.5 |
| Sr |  | 8.0 | 0.032 | 91.7 |
| Co | CdS | 21.3 | 0.072 | 99.9 |