СПЕКТРАЛЬНО-СТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ АНІОННИХ САФ-КОМПЛЕКСІВ ЛАНТАНОЇДІВ З РІЗНИМИ ПОЗАСФЕРНИМИ КАТІОНАМИ

- Олишевець І.П., Знов’як К.О., Слива Т.Ю.

- Київський національний університет імені Тараса Шевченка

- 01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13, olish_i@mail.ru

Дослідження в області координаційної хімії лантаноїдів інтенсивно розвиваються в останні десятиліття, що обумовлено розмаїттям застосування даних комплексних сполук в медицині, телекомунікаційних технологіях, в радіо- та електротехніці, в якості каталізаторів в органічних та неорганічних синтезах, тощо. Особливе місце займають дослідження спрямовані на створення нової генерації люмінофорних матеріалів. З цієї точки зору β-дикетони та їх структурні аналоги – карбациламідофосфати (КАФ), RСONHPO(R′)2, та сульфоніламідофосфати (САФ), RSO2NHPO(R′)2, є привабливими та зручними лігандними системами для дизайну комплексів лантаноїдів з бажаними люмінесцентними властивостями. Модифікація представлених лігандів введенням різних замісників R та R′ дозволяє впливати на ефективність перенесення енергії збуджуючого випромінювання на іон лантаноїду.

На основі КАФ та САФ сполук можна отримувати комплекси з різним співвідношенням іону металу до ліганду – 1:3 (трискомплекси) та 1:4 (тетракіскомплекси). Внутрішньо-комплексні часточки [Ln(КАФ)3] та [Ln(САФ)3] є координаційно ненасиченими та здатні приєднувати додаткові нейтральні органічні ліганди, що можуть виступати у ролі антен для ефективного переносу енергії до люмінесцентного центру.

У випадку аніонних часточок [Ln(КАФ)4]-  та [Ln(САФ)4]-  додатково впливати на люмінесцентні властивості можна змінюючи природу катіону.

| В даній роботі представлено синтез ряду координаційних сполук лантаноїдів загальної формули Kat[LnL4] (Ln = La, Eu, Nd, Tb; L- = (L1)-, (L2)- (рис. 1); Kat+= Li+, Na+, Cs+, N(Et)4+), які були охарактеризовані за допомогою ЯМР (1Н), ІЧ та електронної спектроскопії, а також методом рентгеноструктурного аналізу. Для сполуки складу N(Et)4[EuL24] було проведено термогравіметричний аналіз. HL1 | HL2 |
| --- | --- |
| Рис. 1. Структурні формули синтезованих САФ лігандів |  |

На основі даних ІЧ та електронної спектроскопії було встановлено, що КЧ центрального йону в синтезованих комплексах дорівнює 8 та запропоновано бідентатно-циклічну координацію лігандів. Шість координаційних сполук було одержано в монокристалічному вигляді. Рентгеноструктурним аналізом було встановлено їх йонну будову Kat+[LnL4]- та підтверджено бідентатно-циклічну координацію лігандів в аніонному вигляді через атоми оксигену фосфорильної та сульфонільної групи (рис. 2).

Рис. 2. Молекулярна будова аніону [EuL24]-