# НАДПРОВІДНІ СПОЛУКИ В СИСТЕМІ R3Ba5Cu8O18+δ, 
де R=Y, Sm, Eu, Ho, Gd, Dy, Nd

Пилипенко А.О., Неділько С.А., Дзязько О.Г., Фесич І.В.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01033, Україна, Київ-33, вул. Льва Толстого, 12

e-mail: pilipenko.anastasiya@yandex.ua

З моменту відкриття явища високотемпературної надпровідності (ВТНП), накопичений багатий, але різнорідний матеріал про властивості фаз, що існують в системі Y-Ba-Cu-O. Але і досі Y-Ba-Cu-O залишається найбільш цікавою, досліджуваною і перспективною з технологічної точки зору. Серед існуючих надпровідних сполук системи Y-Ba-Cu-O відносно недавно синтезованою є фазаY3Ba5Cu8O18 (Y358). В літературних джерелах наводяться суперечливі відомості стосовно існування окремої фази Y358 [1-2]. Тому дослідження будови та властивостей Y3Ba5Cu8O18 залишається і досі актуальним. Окрім цього, науковий і практичний інтерес викликає заміщення Y в системах Y358 на інші рідкоземельні елементи. Таким чином розробка нових високотемпературних надпровідних систем та створення раціональних технологій їх синтезу у вигляді високодисперсних порошків є, безумовно, актуальною задачею, яку ми намагаємося вирішити.

Мета даної роботи полягала у вивченні взаємозв’язку між хімічним складом, кристалографічними параметрами та надпровідними властивостями полікупратів лантаноїдів, дослідження та встановлення оптимальних умов та методів синтезу. Об’єктами дослідження були надпровідні високотемпературні сполуки системи РЗЕ-Ba-Cu-О, а саме: R3Ba5Cu8O18+δ, де R-Y, Eu, Sm, Nd, Gd, Ho, Dy.

Вихідні реагенти аналізувалися на вміст металів тригонометричним титруванням. Синтез проведено твердофазним методом, використовуючи, у якості вихідних речовин відповідні оксиди та/або карбонати у певному стехіометричному співвідношенні. Технологія даного методу полягала у ретельному механічному перемішуванні вихідних речовин і прожарюванні з багаторазовим проміжним перетиранням та пресуванням.

З метою контролювання перебігу твердофазної реакції зразки було досліджено методом ІЧ-спектроскопії на спектрометрі Spectrum BX FT-IR (Perkin Elmer) в таблетках з KBr. Фазовий склад та параметри кристалічної гратки одержаних сполук проаналізовано методами рентгенівської порошкової дифракції на дифрактометрах ДРОН-3 та Shimadzu LabX XRD-6000. Електричні властивості надпровідних купратів досліджено на приладі Pillar-1UM в температурному інтервалі 298-77К. Аналіз на вміст нестехіометричного кисню проводився йодометрично.

У результаті виконаної роботи встановлено температури утворення надпровідних купратів та підібрати режими термообробки матеріалів на прикладі R3Ba5Cu8O18+δ, де R-Y, Eu, Sm, Nd. Досліджено резистивні властивості синтезованих сполук R3Ba5Cu8O18+δ, де R-Y, Eu, Sm, Nd, Gd, Ho, Dy, а також вплив нестехіометричного кисню на надпровідні властивості.

Література:

[1].	S Gholipour, V Daadmehr, A T Rezakhani, H Khosroabadi, F Shahbaz Tehrani and R Hosseini Akbarnejad. Y358 against Y123 structural phase in a Y-based superconductor // eprint arXiv:1110.0893. – 2011.

[2].	P. Udomsamuthirun, T. Kruaehong, T. Nilkamjon,·S. Ratreng. The New Superconductors of YBaCuO Materials/ // J. Supercond. Nov. Magn. – 2010. – 23(7). –pp. 1377-1380.