ДОСЛІДЖЕННЯ ГРАНУЛОМЕТРІЇ

АЛЮМОСИЛІКАТИНИХ МІКРОСФЕР

Гедзун О.В., Васильков Т.О., Сікорський О.О.

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

03056, Київ, пр-т Перемоги 37, корп.21, sashenka.gedzun.94@mail.ru

Мікросфери золовиносу або ценосфери (далі АСМ) володіють низкою специфічних властивостей і тому зарекомендували себе у якості перспективного матеріалу для використання їх у рецептурах сучасних композиційних будівельних матеріалів. АСМ являються техногенною сировиною, тому їх використання дозволить одночасно вирішувати ще два важливі питання: зменшення забруднення довкілля та утилізацію відходів.

Ціллю гранулометричного дослідження є визначення розміру частинок та процентного співвідношення фракцій частинок, для подальшого вивчення можливостей включення АСМ [1] у рецептури будівельних матеріалів.

В даній роботі проведено дослідження гранулометрії мікросфер золовиносу Трипільскої ГРЕС на лабораторному наборі сит з індексами (063, 04, 0315, 02, 016, 01, 0063) з квадратними комірками, розмір яких вимірюється в мікрометрах [2].

Після обробки результатів ситового аналізу, були побудовані диференційна та інтегральна криві розподілу частинок за розмірами фракцій (див. рис. 1).

Рисунок 1 – Результати гранулометричного дослідження АСМ:

1 – інтегральний крива розподілу частинок за розміром;

2 – диференційна крива розподілу частинок за розміром.

Аналізуючи результати дослідження, можна зробити висновок, що АСМ є дрібнодисперсним матеріалом, з переважаючим вмістом фракцій: 63-100 мкм – 31,8% та 200-315 мкм – 35,9%. Частинок з розміром більше 630 мкм аналізом не виявлено, частинок найменшої фракції, менше 63 мкм – 6,2%.

Література:

- Состав и свойства золы и шлака ТЭС: Справочное пособие / В. Г. Пантелеев, Э. А. Ларина, В.А. Мелентьев и др.; Под. ред. В. А. Мелентьева. – Л.: Энергоатомиздат, 1985. – 810 с.

- ДСТУ ISO 3310-1:2007 Сита лабораторні. Частина 1. Лабораторні сита із дротової тканини (ISO 3310-1:2000, IDT).