# Синтез та дослідження зразків складу La1-xEuxVO4

# та La1-xCaxVO4 (0  x  0,5)

- Сліпець А.А., Войтенко Т.А., Неділько С.А., Неділько С.Г.2, Чукова О.В.2, Щербацький В.П.2, Манченко С.С.3

- Київський національний університет імені Тараса Шевченка, хімічний факультет, вул. Володимирська, 64/13, 01601, Київ, Україна, giva@online.ua.

- 2Київський національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет, Пр. Акад. Глушкова, 4б, 01601, Київ, Україна.

- 2Київський національний медичний університет імені О. Богомольця

- 01601, м. Київ, бул. Т. Шевченка,13.

Матеріали на основі ортованадатів рідкісноземельних елементів наразі широко використовуються в різних галузях науки і техніки. Ортованадати рідкісноземельних елементів володіють особливими оптичними властивостями, їм характерна висока хімічна інертність та прозорість в оптичному діапазоні. Пошук нових матеріалів на основі ортованадатів рідкісноземельних елементів, найчастіше проводиться шляхом заміни катіонів, зокрема часткового заміщення La на Ca.

Мета нашої роботи полягала в синтезі та дослідженні властивостей сполук складу La1-xEuxVO4 та La1-xCaxVO4, (0  x  0,5).

Термогравіметричний аналіз шихти проводили на дериватографі MOM Q-1000 в інтервалі температур 293-12230С.

Формування ортованадат-аніону контролювали за допомогою ІЧ-спектроскопії. ІЧ-спектри записували на спектрофотометрі PerkinElmer у проміжку 1400-400 см-1, використовуючи пресування таблеток з KBr.

Фазовий склад та параметри кристалічних граток визначали на приладах ДРОН-3М (CuK-випромінювання з Ni-фільтром, зразки у вигляді порошків). Зйомку проводили зі швидкістю 2 град./хв.

Спектри збудження люмінесценції одержували у видимому діапазоні 350 - 600 нм (НДЛ «Спектроскопія конденсованого стану речовини», фізичний факультет).

Зразки складу La1-xEuxVO4 та La1-xCaxVO4, (0  x  0,5) було синтезовано твердофазним методом.

Як вихідні речовини використовували порошки La2O3, V2O5, CaCO3 та Eu2O3. Для дослідження процесів фазоутворення в системах La1-xEuxVO4 та La1-xCaxVO4, (0  x  0,5) розраховані стехіометричні кількості вихідних компонентів ретельно гомогенізували та прожарювали, використовуючи ступінчастий нагрів з проміжними перетираннями та відбором проб. Початкова температура нагріву складала 2000С з кроком нагріву 1000С до кінцевої температури 8300С. Синтез твердих розчинів заміщення проводився протягом 4 годин при ступінчатому нагріві, починаючи з 2000С до 8300С, з проміжним перетиранням.

Схема синтезу зразків складу La1-xCaxVO4 (0  x  0,5):

(1-x)R2O3 + V2O5 + xCaCO3 = 2R1-xCaxVO4 (+CO2).

Фазову індивідуальність сполук характеризували за допомогою РФА. Було встановлено, що зразки La1-xCaxVO4, (0  x  0,5), одержані твердофазним методом, були однофазними.

При заміщенні частини La на Ca зі збільшення ступеня заміщення х спостерігається зміна об’єму кристалічної гратки, в порівнянні з чистим LaVO4, що, можливо, пов’язано із різницею в йонних радіусах кальцію та лантану.