# АМПЕРОМЕТРИЧНИЙ СЕНСОР НА ГІДРОГЕН  ПЕРОКСИД НА ОСНОВІ ПЛАНАРНИХ  ЕЛЕКТРОДІВ, МОДИФІКОВАНИХ ЧАСТИНКАМИ ЗОЛОТА ТА ВУГЛЕЦЮ

Гусейнов А.В., Коритко Д.М., Тананайко О.Ю.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; arturkun@ukr.net

Швидке та точне визначення пероксиду гідрогену є важливим завданням сучасної аналітичної хімії. Серед великої кількості методів все більшого поширення набувають амперометричні сенсори. Недоліком існуючих сенсорів на пероксид гідрогену є недостатня чутливість та селективність через занадто високий потенціал окиснення пероксиду гідрогену, а також низька відтворюваність аналітичного відгуку.

Перспективним шляхом вирішення проблеми є модифікація поверхні електродів наночастинками, що проявляють каталітичну активність по відношенню до пероксиду гідрогену. Використовуючи золь-гель технологію, стає можливим міцно закріпити модифікатор у плівці мезопористого оксиду силіцію.

Метою даної роботи було одержання чутливого елемента амперометричного сенсора на основі вугільного електрода, модифікованого частинками золота та іммобілізованими у плівці діоксиду силіцію вуглецевими нанотрубками або вуглецевими частками. Дослідження проводилися на планарному вуглецевому електроді. Поверхню електрода модифікували золотими частинками шляхом електролітичного осадження із 6х10-3 М розчину H[AuCl4]. Оптимальний час осадження частинок золота склав 30 сек. за потенціалу -0,7 В. На відміну від немодифікованого електрода, на електроді із золотими частинками спостерігався пік окиснення пероксиду гідрогену при Е = 0,65 В, що не зникав на протязі 40 сканувань. На золотому електроді потенціал окиснення H2O2 становив 0,7 В та спостерігався значно менший струм окиснення IOx = 0,38 μA (1мМ Н2О2), що свідчить про більшу каталітичну активність осаджених частинок золота, порівняно із планарним золотим електродом. Поверхню електродів із золотими частинками надалі модифікували вуглецевими нанотрубками, іммобілізованими у плівці SiO2 за методом золь-гель синтезу. В результаті струм окиснення пероксиду гідрогену значно зростає, а потенціал максимуму зсувається ще на 0,05 В у більш негативну область. Було одержано калібрувальний графік для визначення глюкози методом циклічної вольтамперометрії. Інтенсивність струму пропорційна концентрації пероксиду гідрогену в діапазоні 1-0,05мМ. Межа виявлення за 3S-критерієм становить 2,3х10-5 М. Паралельно досліджувався електрод, модифікований плівкою SiO2, що містила вуглецеві частинки. Модифікування здійснювали за методом електрогенерованого каталізатора. На циклічній вольтамперограмі Н2О2 , на електроді, модифікованому вуглецевими частками, спостерігався значний зсув потенціалу EOx = 0,15 В та поява значного струму відновлення IRed = 6 μA при ERed = -0,4 В   (1 мМ Н2О2). Одержані результати свідчать, що саме вуглецеві частинки сприяють покращенню оборотності процесу окиснення-відновлення Н2О2 на поверхні модифікованого вугільного електроду. Це дозволяє значно знизити потенціал детектування, що важливо в подальшому для розробки амперометричних біосенсорів. Проводяться дослідження заважаючи йонів, порівнюються калібрувальні графіки та чутливість визначення Н2О2 із застосуванням двох типів модифікованих електродів.

Показана перспектива застосування вуглецевих електродів, модифікованих вуглецевими частками, а також частинками золота та вуглецевими нанотрубками, як чутливих сенсорів для визначення пероксиду гідрогену.