- ЖЕЛАТИНОВЫЕ ПЛЕНКИ С ИММОБИЛИЗОВАННОЙ НИТРОЗО-R-СОЛЬЮ ДЛЯ ФОТОМЕТРИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ Co(II), Cu(II), Ni(II), Fe(III)

Лысак Н.М., Решетняк Е.А.

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина

61022, Харьков, пл. Свободы, 4; email: n_lysak@inbox.ru

Иммобилизация известных аналитических реагентов на сорбентах различной природы лежит в основе разработки новых методик анализа для контроля загрязнителей в объектах окружающей среды. В ряде случаев для проведения индикаторных реакций более удобными могут быть оптически прозрачные полимерные материалы, позволяющие фиксировать аналитический сигнал, используя обычное фотометрическое оборудование. Путем иммобилизации нитрозо-R-соли (динатриевой соли 1-нитрозо-2-нафтол-3,6-дисульфокислоты, НРС) при рН 2 (HCl) в прозрачную среду отвержденного желатинового геля фотографической пленки для офсетной печати фирмы AGFA ранее были получены [1] индикаторные пленки для фотометрического определения Co(II), Cu(II), Ni(II) и Fe(III) в водных средах. При выборе условий иммобилизации реагента и комплексов в пленке учитывали электростатическое взаимодействие заряженных форм с желатиновой матрицей и значение рН в изоэлектрической точке отвержденного желатинового геля (pI=4.5). При оптимальных условиях взаимодействия Co(II), Cu(II), Ni(II) и Fe(III) с НРС в растворе (рН 6-8 [2]) анионные формы красителя и комплексов вымывались из желатиновой плёнки.

В данной работе в растворы реагента и солей металлов при рН 6 (ацетатный буфер) ввели кПАВ цетилпиридиний хлорид (0.01 моль/л). Это привело к стабилизации реагента и его комплексов с Co(II), Cu(II) и Ni(II) в желатиновой матрице (катионы ЦП+ экранировали отрицательно заряженные функциональные группы желатина и нейтрализовали заряд сорбатов). Бесцветные пленки погружали в раствор НРС на 30 мин. и сушили на воздухе. Равномерно окрашенные в желтый цвет образцы (λmax(НРС)=450 нм) хранили при комнатной температуре в темном закрытом месте. Для извлечения ионов металлов пленки с реагентом выдерживали в растворах соответствующих солей металлов 10 мин.

Введение ПАВ изменило оптические свойства реагента и металлокомплексов Co(II), Cu(II), Ni(II)  как в растворе, так и в желатиновой плёнке. Спектры поглощения металлокомплексов в желатиновой матрице имели два максимума – 380-410 нм и 490 нм (это может быть использовано для суммарного определения металлов). В результате образования ассоциатов [2] максимумы полос поглощения сдвинулись в длинноволновую область на 20 нм для Ni(II) и на 60 нм для Co(II); однако контрастность индикаторных реакций снизилась по сравнению с рН 2. Метрологические характеристики фотометрического определения ионов металлов с использованием индикаторных пленок при рН 6 также ухудшились, по сравнению с рН 2 [1]: снизились значения коэффициентов чувствительности, сузились и сместились в сторону более высоких концентраций диапазоны линейности градуировочных зависимостей. Не удалось стабилизировать в пленке ассоциат Fe(III).

Таким образом, присутствие ЦПХ позволило ввести при рН 6 НРС и металлокомплексы Co(II), Cu(II) и Ni(II) в желатиновую пленку, но использовать полученные индикаторные пленки для аналитических целей не удалось.

[1] Решетняк Е.А., Ивченко Н.В., Никитина Н.А., Починок Т.Б. Индикаторные пленки на основе отвержденного геля для определения Со(II), Cu(II), Pb(II), Cd(II), Ni(II), Zn(II), Fe(ІІІ), Al(III), Ва(II), Sr(II) и SO42- // Методы и объекты химического анализа. – 2012. – Т.7, №4. – С. 192-201.

[2]  Самарина Т.О., Иванов В.М., Фигуровская В.Н. Оптические и цветометрические характеристики комплексов переходных металлов с 1-нитрозо-2-нафтол-3,6-дисульфокислотой в присутствии поверхностно-активных веществ // Журнал аналитической химии. - 2012. - Т.67,  №4. - С.364 - 372.