# СОРБЦІЯ ОФЛОКСАЦИНУ ГІДРАТОВАНИМИ ОКСИДАМИ СИЛІЦІЮ

Петренко Л.В., Щербакова Т.М., Мамій В.А., Чеботарьов О.М.

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

65026, Одеса, вул. Дворянська, 2, alexch@ukr.net

Сучасна аналітична хімія багато уваги приділяє визначенню мікрокількостей біологічно активних речовин. Серед них особливе значення мають антибіотики  – хіміотерапевтичні засоби, що утворюються мікроорганізмами або їх одержують з інших природних джерел, а також їх похідні та синтетичні продукти, що мають здатність вибірково пригнічувати в живому організмі збудники захворювань. Через широке використання антибіотиків у різних галузях життя людей, виникає першочергова необхідність їх вилучення та ідентифікації, особливо офлоксацину, який застосовують для зберігання харчових продуктів.

В даній роботі розглянуто сорбційне вилучення офлоксацину (в інтервалі концентрацій  2·10-5 -5·10-4 моль/л) поверхнями оксидів силіцію (силікагель СГ 5/40, аеросил А-300 і два фармацевтичних препарати Атоксил та Ентеросгель). Досліджені залежності S,% = f(pH) в інтервалі рН 3÷7 мають куполоподібну форму. Максимальне вилучення антибіотику спостерігається при рН 6, що відповідає офлоксацину у формі цвітер-іону. Вилучення офлоксацину на силікагелі СГ 5/40  складає ~75%, на аеросилі А-300 ~ 80%, на атоксилі ~ 90%. Збільшення відсотку сорбції офлоксацину на атоксилі порівняно з силікагелем СГ 5/40  та аеросилом А-300 приблизно на ~ 10% пов’язано з більш розвиненою поверхнею атоксила (400 м2/г). На ентеросгелі сорбційна активність значно падає, максимальний ступінь вилучення S ~ 40% реалізується при рН 5. Значне зменшення відсотку сорбції може бути пов’язано з тим, що ентеросгель відноситься до частково гідрофобізованих сорбентів, що не сприяє повному вилученню катіона офлоксацина.

Ізотерми сорбції офлоксацину на оксидах силіцію відносяться до L-типу. Для всіх сорбентів (силікагелю СГ 5/40, аеросилу А-300 та атоксилу) спостерігається вихід ізотерм на плато, що свідчить про моношарове насичення поверхні сорбатом. Найбільшу ємність по антибіотику має силікагель СГ 5/40, що пов’язано з наявністю у силікагеля пор. Ізотерма сорбції на ентеросгелі відноситься до S типу, що свідчить про полішарове нагромадження молекул антибіотику.

Дослідження десорбції офлоксацину з поверхонь сорбентів (силікагелю СГ 5/40, аеросилу А-300 та атоксилу)  різними об’ємами дистильованої води, а також розчинами NaOH та НNO3 різних концентрацій (1·10-5 - 1·10-3 моль/л) показало, що кількісне елюювання антибіотику не досягається в жодному випадку, що свідчить про його міцне закріплення за рахунок одночасної дії електростатичних і гідрофобних сил.