БАРВНИКИ З ДІОКСАБОРИНОВИМ ЦИКЛОМ

В ПОЛІМЕТИНОВОМУ ЛАНЦЮГУ

Філатова М. Є.1, Шандура М. П.1

1 Інститут органічної хімії Національної академії наук України

02660, Київ, вул. Мурманська, 5

Діоксаборинові барвники відомі як інтенсивно забарвлені та флуоресцентні речовини, інтерес до яких останнім часом дуже зріс через їх практичну цінність, в першу чергу як довгохвильових люмінофорів та об’єктів для нелінійної оптики [1]. Зазвичай в даного типу сполуках діоксаборин є термінальною групою. Відомо лише кілька найпростіших прикладів (бісстирилів), де діоксаборин є фрагментом поліметинового ланцюга [2].

Для підвищення реакційної здатності метильних груп в 4,6-диметил-1,3,2-діоксаборині було введено нітрильну групу в 5-те положення циклу, що дало змогу проводити ціанінові конденсації по обох метильних групах та отримувати барвники, в яких діоксаборин є фрагментом поліметинового ланцюга.

Нами було синтезовано барвники з індоленіновим гетероциклічним залишком з різною кількістю вініленових груп по обидва боки діоксаборинового циклу. Одержані  барвники характеризуються інтенсивним поглинанням в ближній ІЧ-області, а також високими квантовими виходами флуоресценції. Інтенсивність флуоресценції суттєво залежить від довжини поліметинового ланцюга в барвнику та розчинника (табл.1).

Таким чином, діоксаборин 1 є перспективним синтоном для синтезу інтенсивно забарвлених довгохвильових люмінофорів.

| n | m | λпогл., нм | ε * 10-5 | φ,% | λфл., нм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 672 | 2,7 5 | 72 | 702 |
| 1 | 2 | 740 | 2,42 | 45 | 792 |
| 2 | 2 | 820 | 2,5 | 7 | 880 |

Табл. 1. Cпектрально-люмінесцентні властивості   барвників 2-4 в дихлорометані.

РРис. 1. Спектри поглинання барвників 2- 4 в дихлорометані.

[1] L. A. Padilha, S. Webster, J. Matter. Chem., 2009, 19, 7503

[2] Guifeng Bai, Changjiang Yu, Chi Cheng, Organic & biomolecular chemistry, 2014, 12, 1618