РОЗРАХУНОК ЛЮМІНІСЦЕНТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТІОНІВ ДІАМОНДОЇДІВ МЕТОДОМ TD-DFT

Лановенко С.В.., Жук Т.С.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Пр-т Перемоги, 37, Київ, 03056, Україна

s_lanovenko@ukr.net

Діамондоїди – це група вуглеводнів, в яких атоми вуглецю у скелеті зв’язані між собою так само, як у фрагментах кристалічної решітки алмазу. На відміну від звичайних напівпровідників, атомна структура діамондоїдів точно відома, що робить їх ідеальними суб’єктами для бенчмаркінгу квантово-хімічних розрахунків. Похідні діамондоїдів здатні проявляти електричні та оптичні властивості, зокрема люмінісценцію. Люмінісцентні речовини використовують у дефектоскопії та люмінесцентному аналізі, при люмінесцентній сепарації корисних копалин тощо. Для адамантантіону[1] характерна фосфоресценція у люмінесцентних спектрах, щодо інших тіонів діамондоїдного ряду інформація відсутня. Нами були розраховані довжини хвиль фосфоресценції наступ-них тіонів (Рис. 1). Розрахунки проводились за допомогою прог-рамного пакету Gaussian 09. Згідно розрахунків (Табл. 1), забарвлення фосфоресценції сполук 1, 3, 4 і 6 – помаранчеве або червоно-помаранчеве, сполуки 2 – червоне, сполуки 5 – зелене. Результати розрахунків для адамантантіону добре узгоджуються з отриманими раніше експериментальними даними (~620 нм)[1].

Табл. 1. Результати розрахунків довжин хвиль фосфоресценції λ(T1→S0) у нм з використанням гібридного функціоналу B3LYP

| Функціонал | Базисний набір | Довжина хвилі, нм |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B3LYP | 6-31G(d,p) | 612 | 685,6 | 621 | 612,8 | 554,1 | 619,5 |
|  | 6-311+G(d,p) | 616,1 | 683,4 | 624,8 | 616,8 | 554,5 | 631,3 |
|  | cc-pVDZ | 625,1 | 693,6 | 633,3 | 626 | 558,1 | 623 |

[1] Falk, K.J; Steer R. P.J. Am. Chem. Soc., 1989, 111 (17), pp. 6518–6524

# Text boxes

Рис.1. Адамантантіон(1), адамантанді-2,4-тіон(2), адамантанді-2,6-тіон(3), діамантантіон(4), діамантанді-3,10-тіон(5), діамантанді-3,8-тіон(6).