# ТЕСТ-ВИЗНАЧЕННЯ МАГНІЮ У ФОРМІ КОМПЛЕКСУ З АЛЮМІНОНОМ

Андрєєва Д.В., Зінько Л.С., Запорожець О.А.

1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13;

e-mail: daha_smiley@mail.ru

Іони магнію надходять у поверхневі води суходолу та мінеральні води внаслідок розчинення у воді гірських порід, мінералів, солей тощо. Вміст магнію у  водах коливається в межах 1– 100 мг/л. Вміст  елементу у питній та технічній водах є важливим та обов’язковим показником їх якості. До вмісту магнію у воді контрольно-аналітичні лабораторії висувають жорсткі вимоги. Наявність великих кількостей магнію у воді призводить до утворення тривких накипів. Тривале вживання в їжу води з підвищеним вмістом солей магнію (ГДК(Mg2+)=50 мг/л) може викликати у людей різноманітні патологічні стани, зокрема сечокам'яну хворобу, склероз і гіпертонію.

Для визначення вмісту іонів магнію у поверхневих водах суходолу, а також питних та мінеральних водах найчастіше використовують титриметричний метод. Значно більшою чутливістю характеризуються методи потенціометрії та полуменевої спектрометрії, масс-спектрометрія, метод мічених атомів. Однак, перераховані методи не дозволяють проводити визначення аналітів поза межами лабораторії. Одним з кращих відомих способів  поліпшення чутливості є використання твердофазних реагентів, зокрема на основі високодисперсних кремнеземних матеріалів. Такі твердофазні реагенти широко використовуються для розробки кольорових тест-шкал, а також зручних і експресних сорбційно-спектроскопічних методик визначення аналітів різної природи. Модифіковані четвертинними амонієвими солями силікагелі є ефективним адсорбентами для вилучення комплексів аніонного типу. Раніше нами показано перспективність розробки тест-шкали для визначення магнію на основі індикаторного комплексу з алюміноном [1].

Метою роботи є розробка кольорової тест-шкали та умов візуально-тестового визначення магнію з алюміноном.

Дослідженно взаємодію алюмінону з магнієм у розчині залежно від рН та складу розчину. Вивчено сорбцію індикаторного комплексу на поверхні мезопоруватого (Silica Gel 60, Merck) та непоруватого (Sillardum M) силікагелю, модифікованого четвертинною амонієвою сіллю тетрадециламонію бромідом. На основі проведених сорбційно-спектроскопічних досліджень обрано кращий сорбент, придатний для вилучення аніонного комплексу алюмінону з магнієм з водного розчину. Оптимізовано умови сорбційного концентрування індикаторного комплексу на поверхні сорбенту та розроблено тест-шкалу для визначення магнію. Показано можливість розробки на цій основі візуально-тестової та сорбційно-спектроскопічної методик визначення магнію. Тест-шкалу апробовано при визначенні магнію у робочих розчинах.

- Ящук І.М., Зінько Л.С., Запорожець О.А. / Індикаторні системи для тест-визначення кальцію і магнію // Тези доповідей на 17-й Всеукраїнській науковій конференції студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії ”. – Київ, 2016.  – С. 113