# Полімерний композит наночастинок силіцію - матеріал з потенційними сенсорними властивостями

Тєрєхов К.В.1, Алексєєв С.О.1

1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; kostdrumchem@gmail.com

Наночастинки силіцію проявляють фотолюмінесцентні (ФЛ) властивості, низьку токсичність та біосумісність. Положення максимуму емісії  (max) та інтенсивність ФЛ не в останню чергу залежать від адсорбції на поверхні частинок тих чи інших адсорбованих молекул. Тому наночастинки кремнію є перспективними для застосування у фотолюмінесцентних сенсорах, у біологічних дослідженнях та медицині. Однак наночастинки кремнію без поверхневої функціоналізації є хімічно нестійкими: вони легко окиснюються киснем повітря та у водному середовищі, а також не утворюють стійких колоїдних розчинів.

Метою нашої роботи є одержання полімерного композиту наночастинок кремнію, який можна застосовувати, як активний елемент ФЛ-сенсорів. Вихідний матеріал для одержання наночастинок – поруватий кремній (ПК), одержаний із пластин р-типу з низьким ступенем легування. З метою одержання хімічно-функціоналізованих частинок ПК обробляли наступним чином. Зразок ПК поміщали у суміш HF:THF (1:1), додавали сполуку модифікатор (алкени H2C=CHC16H33 або H2C=CH(CH2)8CO2H) та проводили фотохімічну обробку у інертній атмосфері. В ході даної обробки одночасно відбувалося видалення оксидного шару та поверхневих дефектів із поверхні кремнію, диспергування ПК до наночастинок та закріплення молекул-модифікаторів за реакцією гідросилілювання:

Проходження реакцій модифікування за наведеною схемою підтверджено методом ІЧ-спектроскопії з Фур'є-перетворенням. Одержані частинки утворюють стійкі колоїдні розчини у водно-спиртових сумішах з інтенсивною фотолюмінісценцією, стійкою у часі. Для цих колоїдних розчинів було охарактеризовано оптичні властивості: спектри поглинання та люмінесценції.

Розчинення модифікованих частинок у метакрилатних мономерах (2-гідроксиетил-метакрилат та поліетиленглікольметакрилат) та їх наступна фотополімеризація у присутності фотоініціатору дає змогу отримати прозорі композитні плівки з інтенсивною фотолюмінесценцією. Плівки було охарактеризовано методами ІЧ спектроскопії та оптичної спектроскопії поглинання.

Вибір мономерів було зумовлено їх гідрофільністю, а отже і можливістю поглинання води полімерними плівками (набухання). Ця властивість зумовлює доступ молекул аналітів з водного розчину до інкапсульованих у полімері частинок, а отже – до доцільності сенсорних властивостей одержаних плівок.