# КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА СПОЛУКИ Pr3Pb0.1Ga1.6S7

Блашко Н. М.1, Федорчук А. О.2, Марчук О. В.1, Олексеюк І. Д.1

1 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,

пр. Волі 13, 43025 м. Луцьк

2 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій

імені С. З. Ґжицького, вул. Пекарська 50, 79010, м. Львів

E-mail: Marchuk.Oleg@eenu.edu.ua

Важливим напрямком сучасного напівпровідникового матеріалознавства є пошук нових багатокомпонентних сполук. Серед таких сполук значний інтерес викликають халькогеніди рідкісноземельних металів унаслідок своїх термічних, електричних, оптичних та магнітних властивостей. Сполуки складу R3Pb0.1Ga1.6X7 (R – РЗМ, X – S, Se) також є перспективними матеріалами для нелінійної оптики.

Зразок стехіометричного складу Pr3Pb0.1Ga1.6S7, загальною масою 1 г., готували сплавлянням компонентів напівпровідникової чистоти у вакуумованому кварцевому контейнері. Синтез проводили у муфельній печі з програмним управлінням технологічними процесами МП-30. Максимальна температура синтезу – 1420 K, гомогенізуючий відпал тривав 500 годин за температури 770 K. Структурний аналіз синтезованої сполуки здійснювали за дифрактограмою (рис. 1), яка була отримана на дифрактометрі ДРОН 4-13 в межах 2 = 10 - 100 (CuKα – випромінювання, крок сканування – 0.02, експозиція у кожній точці – 20 с). Обробку даних здійснювали за допомогою пакету програм WinCSD.

Проведені дослідження дозволили вперше встановити кристалічну структуру нової тетрарної сполуки Pr3Pb0.1Ga1.6S7, яка кристалізується у гексагональній сингонії (СТ La3MnGaS7, ПГ P63, a = 1,00034(3) нм, c = 0,60587(3) нм, RI = 0,0847, RP = 0,1623).

У таблиці 1, для синтезованої сполуки, подано координати та ізотропні параметри теплового коливання атомів.

Рис. 1. Експериментальна і теоретична дифрактограми сполуки Pr3Pb0.1Ga1.6S7

та різницева між ними.

| Таблиця 1. Координати та ізотропні параметри теплового коливання атомів у структурі сполуки Pr3Pb0.1Ga1.6S7 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Атоми | ПСТ | x/a | y/b | z/c | Bізо102 (нм2) |
| Pr1 | 6 c | 0,3745(2) | 0,1448(2) | 0,2408(6) | 0,93(3) |
| Ga1 | 2 a | 0 | 0 | -0,0657(12) | 1,4(2) |
| Ga2 | 2 b | 1/3 | 2/3 | 0,1562(8) | 1,03(14) |
| S1 | 6 с | 0,0965(8) | 0,5163(11) | 0,0093(11) | 1,1(2) |
| S2 | 6 с | 0,1518(9) | 0,2435(7) | 0,2928(10) | 0,8(2) |
| S3 | 2 b | 1/3 | 2/3 | 0,517(2) | 0,7(3) |
| Ga1 – 0,590(1) Ga + 0,095(7) Pb |  |  |  |  |  |