# КОМПЛЕКСНІ СПОЛУКИ НА ОСНОВІ ФОСФОМОЛІБДАТІВ: ПОРІВНЯННЯ ПІДХОДІВ ДО СИНТЕЗУ, БУДОВА ТА ВЛАСТИВОСТІ

Бувайло Г.І.1, Маханькова В.Г.1, Кокозей В.М.1, Матога Д.2, Забєровський П.2

1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; halyna.buvailo@gmail.com

2 Jagiellonian University, 30-060, Krakow, Ingardena 3

Поліоксометалати (ПОМ) продовжують інтенсивно досліджувати завдяки їх поліфункціональним властивостям. Для компенсації негативного заряду аніонів може бути використаний підхід їх функціоналізації ковалентно або нековалентно зв’язаними комплексними частинками з утворенням гібридних матеріалів, що значно розширює межі їх практичного застосування.

Для одержання комплексів на основі ПОМ було запропоновано використати два підходи: окисне розчинення металів (один з компонентів реакційної суміші М0 у вигляді порошку) та «сольовий» метод (відповідна сіль замість металу) та порівняти їх. При використанні систем Сu0/Сu(NO3)2 – bpy – (NH4)2HPO4 – (NH4)6Mo7O24 – H2O (І) (bpy – 2,2’-дипіридил) кристалізується ряд сполук з фосфомолібдатними аніонами. У залежності від співвідношення Cu : bpy у системі утворюються сполуки з аніоном Страндберга, його ди- та тривакантним аналогами. Взаємодія у реакційних сумішах досліджено методом ЕПР спектроскопії.

При заміні купруму на кобальт (система ІІ) виділено сполуку катіон-аніонної будови також з [P2Mo5O23]6–. При спробі одержати триметалічну сполуку Cu/Co/Mo утворюється суміш біметалічних Cu/Mo та Co/Mo зразків.

Оскільки останнім часом широко досліджуються сполуки 3d/4f/ПОМ, тому для подальших досліджень було вирішено ввести до реакційної суміші йони кальцію, бо їх розмір та координаційні числа є подібними до відповідних характеристик для лантаноїдів.

|  | При додаванні до реакційної системи ІІ солі кальцію, як і у попередньому випадку, кристалізується сполука з аніоном Страндберга, в основі будови якої лежить тривімірна неорганічна сітка топології (10,3)-b. Несподіваним виявилося те, що незначне модифікування системи, а саме зменшення кількості органічного ліганду, приводить до утворення сполуки з дуже рідкісним фрагментом {[Ca(H2O)]6[PMo6O22(PO4)3]2}. Використан-ня у системі лише йонів кальцію замість кобальту приводить до утворення координаційного 2D полімеру (NH4)4{[Ca(H2O)5][[P2Mo5O23]}·3H2O. |
| --- | --- |

Таким чином, показано, шо для Cu-вмісних систем І зі збільшенням кількості металу у реакційній суміші відбувається дисоціація аніонів Страндберга з утворенням його вакантних фрагментів. У випадку системи ІІ йони лужноземельного металу не тільки виступають лінкерами та зв’язують ПОМ у координаційні полімери, але й зшивають поліаніони у димери, у той час як комплекси кобальту лише компенсують негативний заряд сіток.

Одержані сполуки проявляють електрокаталітичну активність у реакціях відновлення IO3–, а також є ефективними сорбентами катіонних барвників.