# Сорбційні властивості впорядкованих та невпорядкованих функціоналізованих кремнеземів із фосфоновими групами по відношенню до катіонів важких та рідкісноземельних металів

Фетісова Ю.С1., Слєсаренко В.В.2, Дударко О.А.2, Зуб Ю.Л.2

1Національний університет «Києво-Могилянська Академія»

04070, Київ, вул. Г. Сковороди, 2; ysfetisova@gmail.com

2Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка, Національної академії наук України

03164, Київ, вул. Генерала Наумова, 17

Однією з актуальних проблем сучасного життя є вдосконалення технологічного прогресу на всіх його стадіях. Поруч із прагненням досягати кращих результатів у виробництві все більше уваги приділяють ефективній утилізації відходів. На виробництвах, що працюють із металами та їх сполуками, існує необхідність очищення стічних вод від шкідливих забруднювачів, таких як свинець, кадмій і ртуть, або вилучення рідкісноземельних металів для повторного використання.

Для дослідження сорбції катіонів металів були обрані впорядковані мезопористі кремнеземи типу SBA-15 та невпорядковані ксерогелі, функціоналізовані фосфоновими групами за допомогою диетилфосфатоетилтриетоксисилану (ДФТС). Зразки мезопористих кремнеземів були одержані за новою методикою [1], однак з різною концентрацією груп, яку варіювали різним співвідношенням ДФТС : Na2SiO3 (1:10, 2:10 і 3:10). Ксерогелі були синтезовані із використанням тетраетоксисилану як джерела кремнезему (3:10) за методикою [2]. Одержані зразки характеризуються високими значеннями питомої поверхні та сорбційного об’єму пор (табл. 1). Мезопористі кремнеземи мають однорідний розподіл пор за розміром, діаметр (dBJH) яких вказано в табл.1.

Визначено концентрацію функціональних груп доступних для сорбції (CFG) одержаних зразків, яка склала 0,8-2,1 ммоль/г (табл. 1). Досліджено сорбцію катіонів вищезазначених металів у статичних умовах при співвідношенні твердої фази до рідкої 1:100, граничну сорбційну ємність (А) зразків наведено в таблиці 1. Вивчення кінетики сорбції катіонів металів показало встановлення сорбційної рівноваги протягом 5-15 хв для всіх зразків. Встановлено, що сорбційні властивості одержаних зразків визначаються концентрацією та доступністю функціональних груп, а вплив впорядокованості структури на них майже не відображається.

Таблиця 1. Сорбційні характеристики кремнеземних матеріалів із фосфоновими групами

| Зразок | SВЕТ, м2/г | Vсорб, см3/г | dBJH, нм | CFG, ммоль/г | A(Cd2+), ммоль/г | A(Pb2+), ммоль/г | A(Dy3+), ммоль/г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SBA-15 (1:10) | 720 | 1.0 | 6,7 | 0,8 | 0,23 | 0,30 | 0,30 |
| SBA-15 (2:10) | 730 | 1.2 | 7,9 | 1,5 | 0,41 | 0,61 | 0,55 |
| SBA-15 (3:10) | 680 | 0.9 | 4,4 | 1,8 | 0,48 | 0,73 | 0,69 |
| Ксерогель (3:10) | 420 | 0.3 | <2 | 2,1 | 0,47 | 0,83 | 0,67 |

1. O.A. Dudarko et al. / Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 459 (2014) 4–10.

2. M. Barchak, A. Dabrowski, O.A. Dudarko, Yu.L. Zub / Pol. J. Chem. 81 (2007) 475–483.