СОРБЦІЯ БЛАГОРОДНИХ МЕТАЛІВ НА ПОВЕРХНІ СОРБЕНТІВ РІЗНОЇ ПРИРОДИ, ХІМІЧНО МОДИФІКОВАНИХ ТІОСЕЧОВИННИМИ ГРУПАМИ

Горда Р.В.1, Легенчук О.В1., Трохимчук А.К.2

1Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д.Овчаренка НАН України, 03142

Київ, бульв. Академіка Вернадського 42; e-mail: ruslana88@ukr.net

2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; e-mail: aktrof@ernv.biz

Переробка технологічних розчинів, що містять слідові кількості благородних металів залишається актуальною задачею на даний час. Одним зі шляхів її вирішення є сорбційне концентрування. З цією метою доцільне використання сорбентів, зокрема силікагелів, хімічно модифікованих тіосечовиною та її похідними. Саме такі сорбенти виявляють найбільшу спорідненість до благородних металів, з їх допомогою можна проводити селективне вилучення цих металів з розчинів. Проте більшість із досліджених сорбентів відрізняється низькою сорбційної ємністю, високою вартістю модифікаторів, тривалістю синтезу та використанням токсичних розчинників при їх отриманні.

Метою даної роботи було створення сорбентів на основі силікагелю, кристалічної целюлози та деревних ошурок хімічно модифікованих тіосечовинними групами, які б відрізнялися простотою та доступністю синтезу, високою сорбційною ємністю та селективністю до благородних металів (БМ). Таким умовам відповідають розроблені нами сорбенти в основі яких лежить взаємодія аміно- чи гідроксо- груп поверхні матриці з продуктами ізомеризації тіоціанату амонію.

Вивчено оптимальні умови сорбції БМ на поверхні зазначених сорбентів та встановлено, що метали платинової групи та золото кількісно вилучаються з розчинів 0,1−5 М HCl. Час встановлення сорбційної рівноваги на поверхні силікагелю, хімічно модифікованого тіосечовинними групами (ТСС) становить від декількох хвилин до півгодини, тоді як на деревних ошурках (фітосорбент) та кристалічній целюлозі (КЦ) − добу. Сорбційна ємність на ТСС є вищою за раніше синтезовані сорбенти з похідними тіосечовини. Здатність благородних металів утворювати забарвлені комплекси на поверхні сорбенту була покладена в основу розробки тест-методики та кольорометричного визначення золота (ІІІ), родію (ІІІ) та рутенію (ІІІ).

Досліджено сорбцію золота (ІІІ) та паладію (ІІ) у динамічному режимі на поверхні КЦ хімічно модифікованої тіосечовинними групами та встановлено, що даний сорбент відрізняється досить високою сорбційною ємністю до проскоку для зазначених металів (0,12 та 0,38 ммоль/г відповідно). Розглянуті умови десорбції металу з поверхні 10-% розчином тіосечовини в 1 М HCl. Ступінь десорбції становить 99% для паладію (ІІ) та 58 % для золота (ІІІ).

Показана можливість вилучення паладію та золота з технологічних об’єктів за допомогою деревних ошурок хімічно модифікованих тіосечовинними групами. Для цього нами проводилася сорбція даних металів із розчинів за оптимальних умов у динамічному режимі після чого сорбент з металом на поверхні озолювався з отриманням металу у вигляді порошку.

Отримані результати свідчать про перспективність використання даних сорбентів, як у технологічних, так і в аналітичних цілях.