# БІЯДЕРНІ КОМПЛЕКСИ ЛАНТАНОЇДІВ З БІС-ХЕЛАТУЮЧИМИ ЛІГАНДАМИ КАФ-ТИПУ

Горнійчук О.Є., Труш В.О., Каряка Н.С.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01033, м.Київ, вул. Льва Толстого, 12; chemist_1996@ukr.net

Серед різноманітних напрямків досліджень в галузі сучасної координаційної хімії, особливе місце займають поліядерні координаційні сполуки, що пов’язано з  низкою корисних властивостей, які можуть бути  притаманні таким сполукам []. На сьогоднішній день поліядерні комплекси залишаються об’єктом систематичних досліджень багатьох наукових груп.

Можна відмітити кілька робіт, присвячених дослідженню біядерних трис- та тетракіс-комплексів лантаноїдів з біс-β-дикетонами.[] [] []. Було показано, що ці сполуки , як і їх моноядерні аналоги, можуть застосовуватись в основі матеріалів для створення таких пристроїв, як: OLED, оптичні підсилювачі, лазери, люмінесцентні зонди тощо, проте біядерні комплекси можуть бути на порядок більш ефективні[] [].

Новим перспективним напрямком в даній області досліджень є синтез та вивчення біядерних комплексів лантаноїдів з P,N-заміщеними структурними аналогами біс-β-дикетонів – карбациламідофосфатами (КАФ). Нами було одержано два біс-хелатуючі КАФ ліганди:  тетраметил(2,2,3,3,4,4-гексафторо-1,5-діоксопентан-1,5-діил)-біс-амідофосфат (H2L1)[] та тетраметил(1,3-фенілендикарбоніл)-біс-амідофосфат (H2L2). З лігандом H2L1 синтезовано біядерні тетракіс- та трис-комплекси лантаноїдів складу Kat[NaLn2L14], Kat2[Ln2L14] та Ln2L13Phen2 відповідно, де Kat – однозарядний катіон: NEt4+, PPh4+, Na+. У випадку трис-комплексів застосовувався додатковий ліганд – 1,10-фенантролін (Phen).

| H2L1 | H2L2 |  | Phen |
| --- | --- | --- | --- |

Трис-комплекси одержано у вигляді аморфних порошків, а тетракіс-комплекси є кристалічними речовинами. Забарвлення  координаційних сполук відповідає забарвленню відповідних акваіонів лантаноїдів . Отримані комплекси було охарактеризовано методами ІЧ, 1H ЯМР та електронної спектроскопії, титриметрії та термогравіметрії. Комплекс  NEt4[NaNd2L4] був досліджений методом рентгеноструктурного аналізу, за результатами якого було встановлено, що:

- Обидва йони неодиму знаходяться в оточені восьми атомів оксигену бідентатно координованих хелатуючих фрагментів C(O)NP(O). Поліедри являють собою викривлені квадратні антипризми.

- Йон натрію знаходиться в порожнині між двома йонами неодиму і зв’язаний з вісьмома карбонільними атомами оксисену, координованими містковим способом. Таке положення йону натрію дозволяє зробити припущення, що останній відіграє роль темплату в ході утворення даного комплексу з вихідних речовин.

[?] O. Costisor & W. Linert, (2011). On Polynuclear Complexes in 3d-4f System. Reviews in Inorganic Chemistry,

25(1), pp. 13-54.

[?] A. P. Bassett, S.W. Magennis, P. B. Glover, D. J. Lewis, N. Spencer, S. Parsons, R.M.Williams, L. De Cola

and Z. Pikramenou, J. Am. Chem. Soc., 2004, 126, 9413–9424

[?]  J.Yuan, S. Sueda, R. Somazawa, K.Matsumoto and K.Matsumoto, Chem. Lett., 2003, 32, 492–493

[?] Hong-Feng Li, Peng-Fei Yan, Peng Chen, Yan Wang, Hui Xu and Guang-Ming Li, Dalton Trans., 2012, 41, 900

[?] J.-C. G. Bünzli and C. Piguet, Chem. Soc. Rev., 2005,34, 1048-1077

[?] V. A. Trush, K. E. Gubina, Ya. O. Gumeniuk, T. Yu. Sliva and I. S. Konovalova, Acta Cryst. – 2012, E68, o1127