СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ ПОДВІЙНИХ ОРТОФОСФАТІВ ЛУЖНИХ МЕТАЛІВ ТА КОБАЛЬТУ

Марченко О.В.1, Затовський І.В.2, Струтинська Н.Ю.1, Слободяник М.С.1

1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка

вул. Володимирська, 64/13, 01601, Київ, Україна

2 Коледж фізики, Цзилінський університет

вул. Цзяньзінь, 2699, 130012 Чанчунь, КНР

marchenkosasha@i.ua

Широкі можливості застосування подвійних фосфатів лужних металів та кобальту (МІCoPO4, МІ2CoP2O7) в якості електродних матеріалів у літій-іонних та натрій-іонних батареях, ефективних каталізаторів розкладу води, сенсорів, пігментів зумовлюють проведення досліджень по пошуку шляхів впливу на їх властивості. Серед них є оптимізація умов їх синтезу в заданій формі (кераміки чи наночастинки) або одержання твердих розчинів.

В наведеній роботі розглянуто результати дослідження формування твердих розчинів загального складу Li1-xNaxCoPO4 (x = 0, 0.25, 0.5, 0.75 та 1.0) з використанням розплавного методу та впливу часткового заміщення атомів натрію атомами літію на їх провідні властивості.

Згідно даних порошкової рентгенографії встановлено, що у випадку плавлення стехіометричної суміші складу  NaPO3 : СоО = 1:1 формується дві модифікації NaCoPO4: низькотемпературна (, що кристалізується в орторомбічній сингонії, пр. гр. Pnma) та високотемпературна ( - гексагональна сингонія, пр. гр. Р65). При подальшому відпалі зразку при температурі 600°C реалізується фазовий перехід -NaCoPO4  -NaCoPO4 і формується монофазна орторомбічна модифікація. У випадку фосфату LiCoPO4 одержано лише одну його форму, що належить до орторомбічної сингонії, пр. гр.  Pnmb, а подальше нагрівання при 600°C призводить лише до підвищення ступеня його кристалічності.

У випадку плавлення сумішей (Na2О:P2O5:2CoО)-(Li2О:P2O5:2CoО) взятих у мольних співвідношеннях 0.25:0.75; 0.5:0.5 та 0.75:0.25 одержано композитні матеріали на основі двох типів кристалічних фаз, а саме орторомбічного NaCoPO4 та LiCoPO4. При цьому формування твердих розчинів типу Li1-xNaxCoPO4 не відбувається. Приклад мікрофотографії отриманих зразків наведено на рис. 1.

Рис. 1. Мікрофотографія NaCoPO4, відпаленого при 600 °C

Синтезовані сполуки та композити на їх основі досліджено методами порошкової рентгенографії, ІЧ-спектроскопії, скануючої електронної мікроскопії, ТГ-ДТА, а для ряду зразків проведено електрохімічні випробування.