# СИСТЕМА NiS – Tb2S3 – SnS2 за температури 770 К

Мельничук Х. О.1, Марчук О. В.1, Олексеюк І. Д. 1, Гулай Л. Д.2

1 Кафедра неорганічної та фізичної хімії,

2 Кафедра екології та охорони навколишнього середовища,

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,

пр. Волі 13, 43025 м. Луцьк

E-mail: Marchuk.Oleg@eenu.edu.ua

Одним із шляхів пошуку нових речовин із напівпровідниковими властивостями є вивчення взаємодії між компонентами складних халькогенідних систем. До таких систем відносяться системи типу DX – R2X3 – CIVX2 (D – d-елементи; R – РЗМ; CIV – Si, Ge, Sn; X – S, Se), у яких існує висока ймовірність утворення тетрарних сполук.

Вихідну шихту для досліджень, масою 0,8 грам, готували сплавлянням простих речовин напівпровідникової чистоти у вакуумованих до залишкового тиску 10-2 Па кварцевих ампулах. Синтез сплавів досліджуваної системи проводили в електричній муфельній печі з програмним управлінням технологічними процесами МП-30. Максимальна температура синтезу становила 1370 Κ. Для встановлення рівноважного стану синтезованих сплавів проводили гомогенізуючий відпал за температури 770 К тривалістю 500 годин. Після закінчення відпалу проводили гартування сплавів у воду кімнатної температури (293 К).

Рентгенофазовий аналіз здійснювали за дифрактограмами, які були зняті на дифрактометрі ДРОН 4-13 у межах 2 = 10 - 80 (CuKα-випромінювання, крок сканування – 0,05, експозиція у кожній точці – 5 с). Обробку масиву даних здійснювали за допомогою пакету програм CSD [1]. Структуру тетрарної сполуки вивчали за дифрактограмою, яка була знята в межах 2 = 10 - 100 (крок сканування – 0,02, експозиція у кожній точці – 20 с).

Проведені дослідження дали змогу побудувати ізотермічний переріз квазіпотрійної системи NiS – Tb2S3 – SnS2 за температури 770 К (рис. 1). У цій системі за температури відпалу сплавів (770 K) нами вперше встановлено існування нової тетрарної сполуки Tb3Ni0.5SnS7, яка кристалізується у гексагональній сингонії (СТ La3Mn0.5SiS7 [2]) з параметрами елементарної комірки a=0,96432(2) нм, c=0,61867(2) нм, V=0,49823(4) нм3, RI=0,0669, (ПГ P63).

|  | Рис. 1. Ізотермічний переріз системи NiS – Tb2S3 – SnS2 за температури 770 К: 1 – NiS + Tb2S3, 2 –NiS + SnS2, 3 – SnS2 + Tb2SnS5, 4 – Tb2S3 + Tb2SnS5, 5 – Tb2S3 + Tb3Ni0.5SnS7, 6 – Tb2SnS5 + Tb3Ni0.5SnS7, 7 – NiS + Tb3Ni0.5SnS7, 8 – SnS2 + Tb3Ni0.5SnS7, 9 – Tb2S3 + Tb2SnS5 + Tb3Ni0.5SnS7, 10 – NiS + Tb2S3 + Tb3Ni0.5SnS7, 11 – SnS2 + Tb2SnS5 + Tb3Ni0.5SnS7, 12 – NiS + SnS2 + Tb3Ni0.5SnS7. |
| --- | --- |

Цитована література

[1]. Grin Y. WinCSD: Software package for crystallographic calculations (Version 4) / L. Akselrud, Y. Grin // J. Appl. Cryst. – 2014. – № 47. – P.803-805.

[2]. Collin G. Structure cristalline de La6MnSi2S14 / G. Collin, P. Laruelle // Comptes Rendus Hebdomadaires des Seances de l'Academie des Sciences, Serie C, Sciences Chimiques. – 1970. – V.270. – P.410-412.