ДИЗАЙН ПОЛЯРНОЇ НЕОРГАНІЧНОЇ СТРУКТУРИ В КОМПЛЕКСАХ Cu[MOF5] (M = Nb, Ta) З ПІРАЗОЛАМИ

Шарко А.В., Домасевич К.В.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; anv.sharko@gmail.com

Особливістю будови оксофторидних аніонів [MVOF5]2- (MV = Nb, Ta) є зсув ЦА з центра октаедра, що призводить до виникнення дипольного моменту. Узгоджена орієнтація таких октаедрів у просторі та накладання індивідуальних диполів визначає полярну структуру кристалів і їх важливі оптичні  та електричні властивості. Для отримання таких матеріалів важливо знайти способи включення [MVOF5]2- у полімерну структуру та уникнення компенсації дипольних моментів за рахунок позиційного розупорядкування. В роботі представлено синтез та результати систематичного дослідження кристалічної структури координаційних сполук MII[MVOF5] (MII = Cu; MV = Nb, Ta) з піразолами. Поєднання N- та NH-функцій лігандів забезпечує координацію до ЦА та утворення зв’язку N-H···F з оксофторидним аніоном. Сильні водневі зв’язки та стеричні взаємодії з 3- та 5-замісниками визначають узгоджену орієнтацію полярних октаедрів [MVOF5]2- в координаційних ланцюгах на основі 3,5-диметил- (L1) та 3,4,5-триметилпіразолу (L3), що мають склад

[Cu(L1/ L3)3{MVOF5}] або [Cu(L1/ L3)4{MVOF5}]:

В той же час ізомерний 3,4-диметилпіразол (L2) такого впливу не виявляє, утворений ним полімер [Cu(L2)4{TaOF5}] містить позиційно розупорядковані аніони. У випадку 3,5-диметилпіразолу, умови кристалізації визначають утворення молекулярного комплексу [Cu(L1)4{NbOF5}] або одновимірного полімеру такого ж складу, що при нагріванні зазнає фазового переходу з деполімеризацією. Наявність в молекулі ліганду двох піразольних функцій дозволяє поєднати полярні неорганічні ланцюги у тривимірну структуру. Комплекси біпіразолу L4 утворюють граткові клатрати {[Cu(L4)2{NbOF5}]G}n, що кристалізуються в хіральних просторових групах і виявляють декілька структурних типів залежно від розміру молекули включеного гостя (від тіофену і бензолу до галогенованих бензолів і нафталінів). Результати роботи демонструють оригінальний підхід до синтезу полярних кристалів, надають перші приклади узгодженої орієнтації полярних октаедрів [MVOF5]2- в координаційних ланцюгах, полімеризаційної ізомерії координаційних сполук та фазового переходу координаційних полімерів із зміною вимірності структури.