# ВПЛИВ ОСОБЛИВОСТЕЙ СИНТЕЗУ ФЕРИМАГНІТНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗІ СТРУКТУРОЮ ШПІНЕЛІ НА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ В НАДВИСОКОЧАСТОТНОМУ ДІАПАЗОНІ

Скороход А.А1, Солопан С.О.2

1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; e-mail: alla.skorokhod@mail.ru

2 Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, 03680, Київ, пр. Палладіна, 32/34; e-mail solopan@ukr.net

Надвисокочастотні феримагнітні матеріали в даний час є об’єктом значного наукового та технічного інтересу, оскільки займають надзвичайно важливе місце при розробці різноманітних пристроїв для сучасних систем зв’язку і радіолокації [1]. Використання НВЧ феримагнітних матеріалів дозволяє вирішувати проблеми мікромініатюризації, підвищення надійності та чутливості роботи різноманітних систем зв’язку і радіолокації, забезпечити розв’язку елементів генерації з системами передачі (прийому) сигналів і т.д. У той же час, подальший прогрес у цій області в вирішальній мірі залежить від розробки нових високоефективних матеріалів, а також встановлення природи діелектричних і магнітних втрат у феримагнітних матеріалах, можливостей досягнення заданих параметрів шляхом підбору хімічного складу та умов синтезу вказаних матеріалів. Саме розробка методів синтезу і дослідження можливостей керування параметрами феримагнітних НВЧ матеріалів представляє значний науковий та практичний інтерес.

Метою роботи був синтез феримагнітних НВЧ матеріалів на основі складних оксидів заліза та нікелю зі структурою шпінелі NiFe2O4, з частковим катіонним заміщенням нікелю,  заліза іншими елементами зокрема на цинк, марганець та мідь, методом осадження з водних розчинів та методом твердофазних реакцій. Дослідження хімічних перетворень у процесі синтезу та їх вплив на електромагнітні характеристики (4Ms, , tg, H) в надвисокочастотному діапазоні (зокрема, на частоті 9.4 ГГц);

Було синтезовано серію твердих розчинів на основі сполук зі структурою шпінелі NiFe2O4 з частковим заміщенням нікелю,  заліза на цинк, марганець та мідь. Синтез проводили методом сумісного осадження прекурсорів при значеннях pH в діапазоні від 9,5 до 11,5, у якості осаджувача використовували 1М розчин гідрооксиду натрію. Враховуючи значний влив йонів натрію на електрофізичні властивості феримагнітних матеріалів у НВЧ діапазоні, відмивання осадів проводили бідистильованою водою з розрахунку 200 л/кг. Для порівняння також було проведено синтез відповідних складів НВЧ феритів методом твердофазних реакцій. Змішування вихідних оксидів проводили з використанням вібраційного млина, помел проводили впродовж 4 годин з металевими кулями.

З метою одержання однофазних твердих розчинів термообробку синтезованих порошків прекурсорів проводили в діапазоні температур 500-800°С. Проведені рентгенівські дослідження синтезованих порошків показали, що у випадку зразків, синтезованих методом осадження, утворення однофазної структури спостерігається вже при 500°С, у той час, як для зразків, синтезованих методом твердофазних реакцій, утворення однофазної структури відбувається лише після термообробки при 650°С. Досліджено вплив температури термообробки на розміри одержаних часток.

Встановлено вплив температури (500-800°С) попередньої термообробки порошків, синтезованих різними методами, на намагніченість насичення. Показано, що температура синтезу порошків в подальшому впливає на густину кераміки, а також її електрофізичні властивості в НВЧ діапазоні.

[1] Timonen, J. V., Ras, R. H., Ikkala, O., Oksanen, M., Seppälä, E., Chalapat, K., ... & Poraoanu, G. S. (2010). Magnetic nanocomposites at microwave frequencies. In Trends in Nanophysics (pp. 257-285).