# ФАЗОВІ РІВНОВАГИ В СИСТЕМАХ PbSe – Y2Se3 – La(Pr)2Se3

Смітюх О. В.1, Марчук О. В.1,Олексеюк І. Д. 1, Гулай Л. Д.2

1 Кафедра неорганічної та фізичної хімії,

2 Кафедра екології та охорони навколишнього середовища,

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,

пр. Волі 13, 43025 м. Луцьк, Україна.

E-mail: Marchuk.Oleg@eenu.edu.ua

Із розвитком науки та техніки закономірно зростає науковий інтерес до пошуку нових матеріалів, що володіли б перспективними напівпровідниковими властивостями. Одним із шляхів такого пошуку є дослідження багатокомпонентних систем, компонентами яких є селеніди рідкісноземельних металів.

У роботі представлено результати дослідження фазових рівноваг у квазіпотрійних системах PbSe – Y2Se3 – La(Pr)2Se3 за температури 770 К, що виконане з метою пошуку нових тетрарних сполук.

В обмежуючих квазібінарних системах за температури 770 К нами підтверджено існування тернарних сполук: Y6Pb2Se11 (ПГ Cmcm), La2PbSe4 та Pr2PbSe4 (ПГ I43d). Встановлено, що максимальна розчинність Y2Se3 у твердих розчинах La2+2/3xPb1-xSe4 та Pr2+2/3xPb1-xSe4 (x = 0 – 1) становить ~ 10 мол. %. У системах PbSe – Y2Se3 – La(Pr)2Se3 за температури відпалу синтезованих сплавів у стані термодинамічної рівноваги перебуває по 11 фазових полів: 4 – однофазних, 5 – двофазних та 2 – трифазних.

На основі аналізу комплексу проведених досліджень вперше побудовано ізотермічні перерізи квазіпотрійних систем PbSe – Y2Se3 – La(Pr)2Se3 за температури 770 К (рис. 1, 2).

| Рис. 1. Ізотермічний переріз системи PbSe – Y2Se3 – La2Se3: 1 – PbSe; 2 – Y6Pb2Se11; 3 – Y2Se3; 4 – ; 5 – PbSe + Y6Pb2Se11; 6 – Y2Se3 + Y6Pb2Se11; 7 –  + PbSe; 8 – Y6Pb2Se11 + ; 9 – Y2Se3 + ; 10 – PbSe + Y6Pb2Se11 + ; 11 – Y2Se3 + Y6Pb2Se11 + . | Рис. 2. Ізотермічний переріз системи PbSe – Y2Se3 – Pr2Se3: 1 – PbSe; 2 – Y6Pb2Se11; 3 – Y2Se3; 4 – ; 5 – PbSe + Y6Pb2Se11; 6 – Y2Se3 + Y6Pb2Se11; 7 – + PbSe; 8 – Y6Pb2Se11 + ; 9 – Y2Se3 + ; 10 – PbSe + Y6Pb2Se11 + ; 11 – Y2Se3 + Y6Pb2Se11 + . |
| --- | --- |