проблеми ОКИСНЕННЯ амілопектину НАТИВНОГО крохмалю

Шельчук1 Ю.І., Юзефович2 Р.В.

1 Донецький національний медичний університет; e-mail:  shelchuky@mail.ru

2 Кіровоградський медичний коледж ім..Є.Мухіна e-mail: russikjuzja@gmail.com

Крохмаль є природним накопичувальним відновлювальним полімером з унікальними фізико-хімічними властивостями. Для покращення його властивостей  до конкретних вимог використовують модифікацію за ключовими структурними групами крохмалю. Зокрема, хімічна модифікація крохмалю забезпечує ряд фізико-хімічних переваг, деякі з яких раніше використовувалися для функціоналізації попередньо сформованих систем транспортування ліків по біологічним системам. З трьох розглянутих основних методів хімічної модифікації (а саме: окислення, етерифікація і етерифікація) поверхневе хімічне окиснення являється найбільш перспективним та ефективним методом модифікації. Поверхневе окислення, мабуть, є кращим методом хімічної модифікації попередньо сформованих частинок крохмалю і має найбільший потенціал для подальшого розвитку в порівнянні з іншими розглянутими методами хімічної модифікації.

Окиснення проводили на картопляному крохмалі при незначному нагріванні (t=50-700C) протягом доби. Під час окиснення використовували перманганат калію в молярною концентрацією 0,1М, 0,2М, 0,5М, та 1,0М в кислому, лужному та нейтральному середовищі. Для всіх концентрацій окисника, в кислому середовищі спостерігалася значна деструкція амілопектину нативного крохмалю; ступінь полімеризації зменшувався втричі; кислотне число було найбільшим серед усіх випадків і становило 12%. Під час окиснення в нейтральному та лужному середовищі деструкція спостерігалась в меншому ступені, однак слід відзначити прояв суттєвої ретрограції продуктів модифікації,що пов’язано із збереженням довжини полімерного ланцюга; кислотне число зменшувалося в незначній мірі і становило 10% для 1М розчинів окисника. Особливу проблему становило часткове окиснення гідроксильних груп при вторинних карбрнах Слід відзначити збільшення ступеня кристалізації для всіх випадків. Присутність антиретроградів (CaCl2, NaCl) була неважливою для виділення та очищення продуктів окиснення нативного крохмалю.