# ВИМІРЮВАННЯ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ Cd(Mn)Te

Моржук Б.А.1, Онещук І.С.1,Фочук П.М.1, Солодін С.В.1, Канак А.І.1

1Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

58012, Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; mba0397@gmail.com

Серед напівпровідникових матеріалів нині широкого застосування набуває кадмій телурид. Легуючи CdTe манганом можна одержати кристали як n- так і p-типу провідності з широким розкидом значень питомого опору (102-109 Ом‧см), залежно від концентрації домішки. Електрофізичні властивості матеріалу суттєво залежать від структури саме точкових дефектів в ньому. На сьогоднішній день, структуру точкових дефектів в твердих розчинах Cd(Mn)Te, які набувають широкого використання в якості детекторів гамма-випромінювання, вивчено мало.

Практично єдиним прямим способом дослідження рівноважного стану дефектів в напівпровіднику є високотемпературні вимірювання (ВТВ) електричних характеристик за 673-1173 К.

В результаті проведення високотемпературних вимірювань ефекту Холла кристалів Cd0,98Mn0,02Te, було встановлено характер зміни концентрації носіїв заряду та їх рухливості як функції температури та тиску пари кадмію.

З аналізу тискових залежностей концентрації електронів у зразку Cd0,98Mn0,02Te за сталої температури (рис. 1) видно, що для досліджуваного кристалу відповідні лінії залежностей знаходяться дещо вище значень, ніж для нелегованого CdTe. Це свідчить, що введення MnTe в кристал CdTe призводить до підвищення концентрації електронів, отже, супроводжується появою додаткових донорних центрів.

Рис. 1. Тискові залежності концентрації електронів для Cd0,98Mn0,02Te (пунктирні лінії – [e-] у нелегованому CdTe за відповідних температур).

В процесі вимірів концентрації електронів під максимальним тиском пари Cd у зразку Cd0,98Mn0,02Te виявлено (рис. 2), що в перших циклах нагріву-охолодження спостерігаються набагато вищі значення [e-] у порівнянні з нелегованим CdTe. Отже, можна припустити, що манган виступає в ґратці кадмій телуриду у ролі донора електронів.

Рис. 2. Температурна залежність концен-трації електронів Cd0,98Mn0,02Te за P(Cd,макс) (суцільна лінія - [e-] у нелегованому CdTe).