ПОЛІМЕРНІ ПЛІВКОВІ КОМПОЗИТИ З рН-ЧУТЛИВИМИ ІНДИКАТОРАМИ

Черепенко О.С., Макеєв А.М., Кеда Т.Є., Запорожець О.А.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; cherepenko.oksana@gmail.com

Люмінесцентні плівкові зонди на основі полімерних матеріалів мають низку переваг над зондами у розчині, забезпечуючи швидкість аналізу, за рахунок можливості їхнього використання in vivo, автоматизації і простоті апаратурного оформлення. Як наслідок – відсутність попереднього пробовідбору та складної пробопідготовки, можливість багаторазового зручного використання.

Показник рН є важливим параметром у дослідженнях, зокрема для аналітичної хімії, клінічних та біологічних дослідженнях, контролю якості ліків. Для таких досліджень необхідна експресність та точність регулювання показника кислотності, зокрема в середовищі, що близьке до нейтрального. Актуальність даної проблеми підтверджується низкою наукових статей.

Раніше показано, що гідрофільні полімерні плівки на основі гідроксіетилметакрилатних кополімерів, модифіковані конденсованими ціанопіридинами, є перспективними люмінесцентними зондами для визначення рН у кислому середовищі, зокрема у лактат-вмісних косметичних засобах і харчових продуктах.

Метою даної роботи було отримати полімерні плівкові композити з рН-чутливими люмінесцентними модифікаторами, що оборотньо реагують на зміну кислотності у нейтральному і лужному середовищі. З огляду на властивості, найбільш придатними для цієї мети вбачаються кислотно-основні індикатори – бромкрезоловий пурпурний (БКП) та метилумбеліферон. Відповідно до даних літератури індикатори характеризуються інтенсивною люмінесценцією у розчинах при   = 591 нм (БКП) і  = 450 нм (метилумбеліферон), інтервали переходу індикаторів знаходяться у межах рН водних розчинів 5,2 – 6,8 і 6,5-7,6 відповідно. Константи дисоціації (рКа) становлять 6,3 і 7,7 для БКП і метилумбеліферону відповідно.

Розроблено методики отримання полімерних композитів з БКП і метилумбеліфероном окремо та при сумісній присутності. Досліджено люмінесценцію отриманих плівкових композитів залежно від вмісту компонентів плівки і кислотності середовища. Показано, що отримані плівкові зонди реагують на зміну кислотності водних розчинів у широкому діапазоні рН.

З метою покращення хіміко-аналітичних характеристик отримано також полімерні плівкові композити з наночастинками високодисперсного кремнезему – аеросилу, модифікованого бромкрезоловим пурпурним і метилумбеліфероном, і показано перспективність їхнього використання для аналізу складних матриць.